前   言

本规范是根据建设部《印发〈2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）〉的通知》（建标[2008]102号）的要求，由江苏省建筑工程集团有限公司、江苏省华建建设股份有限公司会同有关单位共同对原《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209－2002修订而成的。

在修订过程中，规范编制组开展了专题研究，进行了比较广泛的调查研究，总结了多年建筑地面工程材料、施工的经验，按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针，进行全面修改，先后参加部、省的规范编制（修订）研究会、协调会议，数易其稿，并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见，对主要问题作了反复修改，最后召开审查会议定稿上报。

本规范是以原国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209－2002为主，并与现行国家标准《建筑地面设计规范》GB50037相符合，同时与现行国家施工质量验收系列规范中有关过程控制和质量验收指标相对应。本规范的主要内容包括：总则、术语、基本规定、基层铺设、整体面层铺设、板块面层铺设、木竹面层铺设和分部（子分部）工程验收等八章。本标准主要规定内容有：分部（子分部）工程和分项工程的划分，列出过程控制条文，突出主控项目和一般项目的施工质量标准的检验内容，强化了分部（子分部）工程验收。因此本规范不仅是工程质量验收，也包括工序过程的验收。

本规范将来可能需要进行局部修订，有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

为了提高规范质量，请各单位在执行本标准的过程中，注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给江苏省建筑工程集团有限公司、江苏省华建建设股份有限公司的《建筑地面工程施工质量验收规范》编制组（地址：南京市汉中路180号星汉大厦15～17层，邮编210029），以供今后修订时参考。

本规范的主管单位、主编单位、参编单位和主要起草人：

主管单位：江苏省建设厅

主编单位：江苏省建筑工程集团有限公司、江苏省华建建设股份有限公司

参编单位：镇江市建设工程质量监督站

江苏省建工集团有限公司

南通市新华建筑安装工程有限公司

苏州二建建筑集团有限公司

苏州第一建筑集团有限公司

江苏中兴建设有限公司

南通四建集团有限公司

主要起草人：王  华   佟贵森   邓学才   张三旗   高宝俭

程  杰   王立群   王吉骞   蒋礼兵   王先华

邬建华   李建华   李  健   张卫东   张卫国

目    录

1 总则	5

2 术语	6

3 基本规定	7

4 基层铺设	11

4.1 一般规定	11

4.2 基土	12

4.3 灰土垫层	12

4.4 砂垫层和砂石垫层	13

4.5 碎石垫层和碎砖垫层	13

4.6 三合土垫层	14

4.7 炉渣垫层	14

4.8 水泥混凝土及陶粒混凝土垫层	15

4.9 找平层	15

4.10 隔离层	17

4.11 填充层	18

4.12 绝热层	20

5 整体面层铺设	22

5.1 一般规定	22

5.2 水泥混凝土面层	23

5.3 水泥砂浆面层	23

5.4 水磨石面层	24

5.5 水泥基硬化耐磨面层	25

5.6 防油渗面层	27

5.7 不发火（防爆的）面层	28

5.8 自流平面层	28

5.9 薄涂型地面涂料面层	30

5.10 塑胶面层	30

6 板块面层铺设	32

6.1 一般规定	32

6.2 砖面层	33

6.3大理石面层和花岗石面层	34

6.4 预制板块面层	35

6.5 料石面层	36

6.6塑料板面层	37

6.7  活动地板面层	38

6.8  钢板面层	39

6.9 地毯面层	40

7 木、竹面层铺设	42

7.1 一般规定	42

7.2 实木、实木集成、竹地板面层	43

7.3实木复合地板面层	44

7.4 浸渍纸层压木质地板面层	45

7.5 软木类地板面层	46

8 分部（子分部）工程验收	48

附录A  不发生火花（防爆的）建筑地面材料	49

及其制品不发火性的试验方法	49

本规范用词说明	50

附：条文说明……………………………………………………………49

1  总 则

1.0.1 为了加强建筑工程质量管理，统一建筑地面工程施工质量的验收，保证工程质量，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于建筑地面工程（含室外散水、明沟、踏步、台阶和坡道等附属工程）施工质量的验收。不适用于超净、屏蔽、绝缘、防止放射线以及防腐蚀等特殊要求的建筑地面工程施工质量验收。

1.0.3 建筑地面工程施工中采用的承包合同文件、设计文件及其他工程技术文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。

1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。

1.0.5 建筑地面工程施工质量验收除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

2  术 语

2.0.1 建筑地面building ground

建筑物底层地面（地面）和楼层地面（楼面）的总称。

2.0.2 面层  surface course

直接承受各种物理和化学作用的建筑地面表面层。

2.0.3 结合层  combined course

面层与下一构造层相联结的中间层。

2.0.4 基层  base course

面层下的构造层，包括填充层、隔离层、绝热层、找平层、垫层和基土等。

2.0.5 填充层 filler course

在建筑地面中起隔声、保温、找坡和暗敷管线等作用的构造层。

2.0.6 隔离层 isolating course

防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气渗透地面等作用的构造层；仅防止地下潮气透过地面时，可称作防潮层。

2.0.7 绝热层（insulating course)

用于地面阻挡热量传递的构造层。

2.0.8 找平层 troweling course

在垫层、楼板上或填充层（轻质、松散材料）上起整平、找坡或加强作用的构造层。

2.0.9 垫层 under layer

承受并传递地面荷载于基土上的构造层。

2.0.10 基土 foundation earth layer

底层地面的地基土层。

2.0.11 缩缝 shrinkage crack

防止水泥混凝土垫层在气温降低时产生不规则裂缝而设置的收缩缝。

2.0.12 伸缝 stretching crack

防止水泥混凝土垫层在气温升高时在缩缝边缘产生挤碎或拱起而设置的伸胀缝。

2.0.13 纵向缩缝 lengthwise shrinkage crack

平行于混凝土施工流水作业方向的缩缝。

2.0.14 横向缩缝crosswise stretching crack

垂直于混凝土施工流水作业方向的缩缝。

3  基本规定

3.0.1 建筑地面工程、子分部工程、分项工程的划分，按表3.0.1执行。

表3.0.1 建筑地面子分部工程、分项工程划分表

| 分部工程 | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑装饰装修工程 | 地面 | 整体 面层 | 基层：基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石垫层和碎砖垫层、三合土垫层、炉渣垫层、水泥混凝土及陶粒混凝土垫层、找平层、隔离层、填充层、绝热层 |
|  |  |  | 面层：水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、水泥基硬化耐磨面层、防油渗面层、不发火（防爆的）面层、自流平面层、薄涂型地面涂料面层、塑胶面层 |
|  |  | 板块 面层 | 基层：基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石垫层和碎砖垫层、三合土垫层、炉渣垫层、水泥混凝土及陶粒混凝土垫层、找平层、隔离层、填充层、绝热层 |
|  |  |  | 面层：砖面层（陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层）、大理石面层和花岗石面层、预制板块面层（水泥混凝土板块、水磨石板块、人造石板块面层）、料石面层（条石、块石面层）、塑料板面层、活动地板面层、钢板面层（铸铁板、不锈钢板面层）、地毯面层 |
|  |  | 木、竹面层 | 基层：基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石垫层和碎砖垫层、三合土垫层、炉渣垫层、水泥混凝土及陶粒混凝土垫层、找平层、隔离层、填充层、绝热层 |
|  |  |  | 面层：实木、实木集成、竹地板面层、实木复合地板面层、浸渍纸层压木质地板面层、软木类地板面层 |

3.0.2 建筑施工企业在建筑地面工程施工时，应有质量管理体系和相应的施工工艺技术标准。

3.0.3 建筑地面工程采用的材料或产品应符合设计要求和国家现行材料、产品标准的规定，进场还应符合如下规定：

1 进口材料或产品应有中文质量说明；

2 应具有型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证；

3 进场应对外观、截面、尺寸、颜色等进行验收，并随机抽样进行复验，复验项目应符合本规范的规定；

4 没有国家现行材料或产品标准的，应具有省级建设行政主管部门的技术认可文件。

3.0.4 建筑地面采用的大理石、花岗石等天然石材必须符合国家现行行业标准《天然石材产品放射防护分类控制标准》JC518中有关材料有害物质的限量规定。材料进场应具有检测报告。

3.0.5 胶粘剂、沥青胶结料和涂料等材料应按设计要求选用，并应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。面层材料还应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566、《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质含量》GB18581、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质含量》GB18582及其它现行的有关有害物质限量的规定。材料进场应具有检测报告。

3.0.6 低温辐射供暖地面的构造应符合设计要求和现行国家行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的规定。

3.0.7 建筑地面下的沟槽、暗管、保温、隔热、隔声等工程完工后，经检验合格并做隐蔽记录，方可进行建筑地面工程的施工。

3.0.8 建筑地面工程基层（各构造层）和面层的铺设，均应待其下一层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部（子分部）工程、分项工程以及设备管道安装工程之间，应进行交接检验。

3.0.9 建筑地面工程施工时，各层环境温度的控制应符合下列规定：

1 采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时，不应低于5℃；

2 采用有机胶粘剂粘贴时，不应低于10℃；

3 采用砂、石材料铺设时，不应低于0℃；

4 采用自流平、薄涂型地面涂料铺设时，不应低于10℃，也不应高于30℃。

3.0.10 铺设有坡度的地面应采用基土高差达到设计要求的坡度；铺设有坡度的楼面（或架空地面）应采用在结构楼层板上变更填充层（或找平层）铺设的厚度或以结构起坡达到设计要求的坡度。

3.0.11 建筑物室内接触基土的首层地面施工应符合设计要求，并应符合下列规定：

1 在冻胀性土上铺设地面时，应按设计要求做好防冻胀土处理后方可施工，并不得在冻土层上进行填土施工；

2在无冻胀性土上铺设地面时，应按建筑地面冻土深度进行隔热、保温处理后方可施工。

3.0.12 室外散水、明沟、踏步、台阶和坡道等附属工程，其面层和基层（各构造层）均应符合设计要求。施工时应按本规范基层铺设中基土和相应垫层以及面层的规定执行。

3.0.13 水泥混凝土散水、明沟应设置伸缩缝，其延米间距不得大于10m；房屋转角处应做45°缝。水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理。上述缝宽度为15mm～20mm，缝内填嵌柔性密封材料。

3.0.14 建筑地面的变形缝应按设计要求设置，并应符合下列规定：

1 建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝，应与结构相应缝的位置一致，且应贯通建筑地面的各构造层；

2 沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求，缝内清理干净，以柔性密封材料填嵌后用板封盖，并应与面层齐平。

3.0.15 当建筑地面采用镶边时，应按设计要求设置并应符合下列规定：

1 有强烈机械作用下的水泥类整体面层与其他类型的面层邻接处，应设置金属镶边构件；

2 采用水磨石整体面层时，应用同类材料镶边，并用分格条进行分格；

3 条石面层和砖面层与其他面层邻接处，应用顶铺的同类材料镶边；

4 采用木竹面层和塑料板面层时，应用同类材料镶边；

5 地面面层与管沟、孔洞、检查井等邻接处，均应设置镶边；

6 管沟、变形缝等处的建筑地面面层的镶边构件，应在面层铺设前装设。

7 建筑地面的镶边宜与墙面或踢脚线的变化协调一致。

3.0.16 厕浴间、厨房和有排水（或其他液体）要求的建筑地面面层应低于相连接的各类面层，其标高差应符合设计要求。当设计无要求时，其面层与相连接的各类面层的标高差不得小于20mm。

3.0.17 楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm，每踏步两端宽度差不应大于10mm；旋转楼梯梯段的每踏步两端的允许偏差为5mm。楼梯踏步面层应做防滑处理，齿角应整齐，防滑条应顺直。

3.0.18 检验同一施工批次、同一配合比水泥混凝土和水泥砂浆强度的试块，按每一层（或检验批）建筑地面工程不得少于1组取样。当每一层（或检验批）建筑地面工程面积大于1000m2时，每增加1000m2应增做1组试块；小于1000m2按1000m2计算，取样1组，但单位工程的同一配合比水泥混凝土或水泥砂浆的取样总数不应小于3组。

3.0.19 各类面层的铺设宜在室内装饰工程基本完工后进行。木、竹面层、塑料板面层、活动地板面层、地毯面层以及低温辐射供暖地面的面层铺设，应待抹灰工程、管道试压等完工后进行。

3.0.20 建筑地面工程施工质量的检验，应符合下列规定：

1 基层（各构造层）和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段（或变形缝）作为检验批，高层建筑的标准层可按每三层（不足三层按三层计）作为检验批；

2 每检验批应以各子分部工程的基层（各构造层）和各类面层所划分的分项工程按自然间（或标准间）检验，抽查数量应随机检验不应少于3间；不足3间，应全数检查；其中走廊（过道）应以10延长米为1间，工业厂房（按单跨计）、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算；

3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间，不足4间，应全数检查。

3.0.21 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目，必须达到本规范规定的质量标准，认定为合格；一般项目80％以上的检查点（处）符合本规范规定的质量要求，其他检查点（处）不得有明显影响使用，并不得超过允许偏差值的50％为合格。凡达不到质量标准时，应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。

3.0.22 建筑地面工程完工后，施工质量验收应在建筑施工企业自检合格的基础上，由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。

3.0.23 检验方法应符合下列规定：

1 检查允许偏差应采用钢尺、1m直尺、2m直尺、3m直尺、2m靠尺、楔形塞尺、坡度尺、游标卡尺和水准仪；

2 检查空鼓应采用敲击的方法；

3 检查有防水要求建筑地面的基层（各构造层）和面层，应采用泼水或蓄水方法，蓄水时间不得少于24h；

4 检查各类面层（含不需铺设部分或局部面层）表面的裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷，应采用观感的方法。

3.0.24 建筑地面工程完工后，应对面层采取保护措施。

4 基层铺设

## 4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于基土、垫层、找平层、隔离层、绝热层和填充层等基层分项工程的施工质量检验。

4.1.2 基层铺设的材料质量、密实度和强度等级（或配合比）等应符合设计要求和本规范的规定。

4.1.3 基层铺设前，其下一层表面应干净、无积水。

4.1.4 当垫层、找平层、填充层内埋设暗管时， 管道应按设计要求予以稳固。

4.1.5 对有防静电要求的整体地面的基层，应清除残留物，将露出基层的金属物涂绝缘漆两遍晾干。

4.1.6 基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整，其允许偏差应符合表4.1.6的规定。

表4.1.6 基层表面的允许偏差和检验方法（mm）

| 项 次 | 项 目 | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基土 | 垫层 |  |  |  | 找平层 |  |  |  | 填充层 |  |  | 隔 离 层 | 绝 热 层 |  |
|  |  | 土 | 砂、砂石、碎石、碎砖 | 灰土、三合土、炉渣、水泥混凝土、陶粒混凝土 | 木搁栅 | 毛地板 |  | 用沥青玛碲脂做结合层铺设拼花木板、板块面层 | 用水泥砂浆做结合层铺设板块面层 | 用胶粘剂做结合层铺设拼花木板、塑料板、浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板面层 | 松散材料 | 板、块材料 | 泡沫水泥 | 防水、防潮、防油渗 | 板块材料、浇筑材料、喷涂材料 |  |
|  |  |  |  |  |  | 拼花实木地板、拼花实木复合地板、软木类地板面层 | 其他种类面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 表面平整度 | 15 | 15 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 标高 | 0－50 | ±20 | ±10 | ±5 | ±5 | ±8 | ±5 | ±8 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | 用水准 仪检查 |
| 3 | 坡度 | 不大于房间相应尺寸的2/1000，且不大于30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用坡度 尺检查 |
| 4 | 厚度 | 在个别地方不超过设计厚度的1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用钢尺 检查 |

## 4.2 基土

4.2.1 地面应铺设在均匀密实的基土上。土层结构被扰动的基土应进行换填，并予以压实。压实系数应符合设计要求。

4.2.2 对软弱土层应按设计要求进行处理。

4.2.3填土应分层摊铺、分层压（夯）实、分层检验其密实度。填土质量应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的有关规定。

4.2.4 填土时的回填土应为最优含水量。重要工程或大面积的地面填土前，应取土样，按击实试验确定最优含水量与相应的最大干密度。

Ⅰ 主控项目

4.2.5 基土严禁用淤泥、腐植土、冻土、耕植土、膨胀土作为填土，填土土块的粒径不应大于50mm。

检验方法：观察检查和检查土质记录。

4.2.6 基土应均匀密实，压实系数应符合设计要求，设计无要求时，不应小于0.90。

检验方法：观察检查和检查试验记录。

Ⅱ 一般项目

4.2.7 基土表面的允许偏差应符合本规范表4.1.6的规定。

检验方法：应按本规范表4.1.6中的检验方法检验。

## 4.3 灰土垫层

4.3.1 灰土垫层应采用熟化石灰与粘土（或粉质粘土、粉土）的拌和料铺设，其厚度不应小于100mm。

4.3.2 熟化石灰可采用磨细生石灰，亦可用粉煤灰或电石渣代替。

4.3.3 灰土垫层应铺设在不受地下水浸泡的基土上。施工后应有防止水浸泡的措施。

4.3.4 灰土垫层应分层夯实，经湿润养护、晾干后方可进行下一道工序施工。

4.3.5 灰土分段施工时，上下两层灰土的接茬距离不得小于500mm。当灰土垫层标高不同时，应做成阶梯形。接茬处不应设在地面荷载较大的部位。

4.3.6 灰土垫层不宜在冬期施工。若必须冬期施工，应采取可靠措施。

Ⅰ 主控项目

4.3.7 灰土体积比应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查配合比通知单记录。

Ⅱ 一般项目

4.3.8 熟化石灰颗粒粒径不得大于5mm；粘土（或粉质粘土、粉土）内不得含有有机物质，颗粒粒径不得大于15mm。

检验方法：观察检查和检查材质合格记录。

4.3.9 灰土垫层表面的允许偏差应符合本规范表4.1.6的规定。

检验方法：应按本规范表4.1.6中的检验方法检验。

## 4.4 砂垫层和砂石垫层

4.4.1 砂垫层厚度不应小于60mm；砂石垫层厚度不应小于100mm。

4.4.2 砂石应选用天然级配材料。铺设时不应有粗细颗粒分离现象，压（夯）至不松动为止。

4.4.3 砂垫层和砂石垫层分段施工时，接茬处应做成斜坡，每层接茬处的水平距离应错开0.5m～1.0m，并充分压（夯）实。

Ⅰ 主控项目

4.4.4 砂和砂石不得含有草根等有机杂质；砂应采用中砂；石子最大粒径不得大于垫层厚度的2/3。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

4.4.5 砂垫层和砂石垫层的干密度（或贯入度）应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查试验记录。

Ⅱ 一般项目

4.4.6 表面不应有砂窝、石堆等质量缺陷。

检验方法：观察检查。

4.4.7 砂垫层和砂石垫层表面的允许偏差应符合本规范表4.1.6的规定。

检验方法：应按本规范表4.1.6中的检验方法检验。

## 4.5 碎石垫层和碎砖垫层

4.5.1 碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于100mm。

4.5.2 垫层应分层压（夯）实，达到表面坚实、平整。

Ⅰ 主控项目

4.5.3 碎石的强度应均匀，最大粒径不应大于垫层厚度的2/3；碎砖不应采用风化，酥松、夹有有机杂质的砖料，颗粒粒径不应大于60mm。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

4.5.4 碎石、碎砖垫层的密实度应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查试验记录。

Ⅱ 一般项目

4.5.5 碎石、碎砖垫层的表面允许偏差应符合本规范表4.1.6的规定。

检验方法：应按本规范表4.1.6中的检验方法检验。

## 4.6 三合土垫层

4.6.1 三合土垫层采用石灰、砂（可掺入少量粘土）与碎砖的拌和料铺设，其厚度不应小于100mm。

4.6.2 三合土垫层应分层夯实。

Ⅰ 主控项目

4.6.3 熟化石灰颗粒粒径不得大于5mm；砂应用中砂，并不得含有草根等有机物质；碎砖不应采用风化、酥松和有机杂质的砖料，颗粒粒径不应大于60mm。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

4.6.4 三合土的体积比应符合设计要求。

检验方法：应按本规范表4.1.5中的检验方法检验。

Ⅱ 一般项目

4.6.5 三合土垫层表面的允许偏差应符合本规范表4.1.6的规定。

检验方法：应按本规范表4.1.6中的检验方法检验。

## 4.7 炉渣垫层

4.7.1 炉渣垫层采用炉渣或水泥与炉渣或水泥、石灰与炉渣的拌和料铺设，其厚度不应小于80mm。

4.7.2 炉渣或水泥炉渣垫层的炉渣，使用前应浇水闷透；水泥石灰炉渣垫层的炉渣，使用前应用石灰浆或用熟化石灰浇水拌和闷透；闷透时间均不得少于5d。

4.7.3 在垫层铺设前，其下一层应湿润；铺设时应分层压实，表面不得有泌水现象。铺设后应养护，待其凝结后方可进行下一道工序施工。

4.7.4 炉渣垫层施工过程中不宜留施工缝，如必须留缝时，应留直槎，并保证间隙处密实，接槎时应先刷水泥浆再铺炉渣拌和料。

Ⅰ 主控项目

4.7.5 炉渣内不应含有有机杂质和未燃尽的煤块，颗粒粒径不应大于40mm，且颗粒粒径在5mm及其以下的颗粒，不得超过总体积的40％；熟化石灰颗粒粒径不得大于5mm。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

4.7.6 炉渣垫层的体积比应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查配合比通知单。

Ⅱ 一般项目

4.7.7 炉渣垫层与其下一层结合牢固，不得有空鼓和松散炉渣颗粒。

检验方法：观察检查和用小锤轻击检查。

4.7.8 炉渣垫层表面的允许偏差应符合本规范表4.1.6的规定。

检验方法：应按本规范表4.1.6中的检验方法检验。

## 4.8 水泥混凝土及陶粒混凝土垫层

4.8.1 水泥混凝土及陶粒混凝土垫层铺设在基土上，当气温长期处于0℃以下，设计无要求时，垫层应设置伸缩缝。

4.8.2 水泥混凝土及陶粒混凝土垫层的厚度不应小于60mm。

4.8.3 垫层铺设前，当为水泥类基层时，其下一层表面应湿润。

4.8.4 室内地面的水泥混凝土及陶粒混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝；纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝不得大于12m。

4.8.5 垫层的纵向缩缝应做平头缝或加肋板平头缝。当垫层厚度大于150mm时，可做企口缝。横向缩缝应做假缝。

平头缝和企口缝的缝间不得放置隔离材料，浇筑时应互相紧贴。企口缝尺寸应符合设计要求，假缝宽度为5mm～20mm，深度为垫层厚度的1/3，缝内填水泥砂浆。

4.8.6 工业厂房、礼堂、门厅等大面积水泥混凝土和陶粒混凝土垫层应分区段浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同类型的建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分，并应与设置的纵向、横向缩缝的间距相一致。

4.8.7 水泥混凝土、陶粒混凝土施工质量检验尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

Ⅰ 主控项目

4.8.8 水泥混凝土及陶粒混凝土垫层采用的粗骨料，其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3，含泥量不应大于2％；砂为中粗砂，其含泥量不应大于3％。陶粒中粉末及粒径小于5mm的颗粒含量应小于5%；粉煤灰陶粒中大于15mm的颗粒含量不应大于5%；陶粒中不得混夹杂物或粘土块。陶粒严禁使用粘土陶粒，应使用粉煤灰陶粒、页岩陶粒等。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

4.8.9 水泥混凝土及陶粒混凝土的强度等级应符合设计要求，水泥混凝土强度等级不应小于C10，陶粒混凝土强度等级不应小于LC7.5。

检验方法：观察检查和检查配合比通知单及检测报告。

Ⅱ 一般项目

4.8.10 水泥混凝土和陶粒混凝土垫层表面的允许偏差应符合本规范表4.1.5的规定。

检验方法：应按本规范表4.1.6中的检验方法检验。

## 4.9 找平层

4.9.1 找平层采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设，并应符合本规范第5章有关面层的规定。当找平层厚度小于40mm时，宜用水泥砂浆做找平层；当找平层厚度大于等于40mm时，宜用细石混凝土做找平层。

4.9.2 铺设找平层前，当其下一层有松散填充料时，应予铺平振实。

4.9.3 有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理，并进行隐蔽验收；排水坡度应符合设计要求。

4.9.4 在预制钢筋混凝土板上铺设找平层前，板缝填嵌的施工应符合下列要求：

1 预制钢筋混凝土板相邻缝底宽不应小于20mm；

2  填嵌时，板缝内应清理干净，保持湿润；

3  填缝采用细石混凝土，其强度等级不得小于C20。填缝高度应低于板面10mm～20mm，且振捣密实，表面不应压光；填缝后应养护。当填缝混凝土的强度等级达到C15后方可继续施工；

4 当板缝底宽大于40mm时，应按设计要求配置钢筋。

4.9.5 在预制钢筋混凝土板上铺设找平层时，其板端应按设计要求做防裂的构造措施。

Ⅰ 主控项目

4.9.6 找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3，含泥量不应大于2％；砂为中粗砂，其含泥量不应大于3％。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

4.9.7 水泥砂浆体积比或水泥混凝土强度等级应符合设计要求，且水泥砂浆体积比不应小于1：3（或相应强度等级）；水泥混凝土强度等级不应小于C15。

检验方法：观察检查和检查配合比通知单及检测报告。

4.9.8 有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处严禁渗漏，坡向应正确、无积水。

检验方法：观察检查和蓄水、泼水检验及坡度尺检查。

4.9.9 在有防静电要求的整体面层的找平层施工前，其下敷设的导电地网系统应与接地引下线和地下接电体有可靠连接，经电性能检测且符合相关要求后进行隐蔽工程验收。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

Ⅱ 一般项目

4.9.10 找平层与其下一层结合牢固，不得有空鼓。

检验方法：用小锤轻击检查。

4.9.11 找平层表面应密实，不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。

检验方法：观察检查。

4.9.12 找平层的表面允许偏差应符合本规范表4.1.6的规定。

检验方法：应按本规范表4.1.6中的检验方法检验。

## 4.10 隔离层

4.10.1 隔离层材料的防水、防油渗性能必须符合设计要求，其材质应经有资质的检测单位认定。

4.10.2 隔离层的铺设层数（或道数）应符合设计要求，有种植要求的地面隔离层还应符合现行国家行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ155的规定。 
4.10.3 在水泥类找平层上铺设防水、防油渗隔离层时，其表面应坚固、洁净、干燥。铺设前，应涂刷基层处理剂。基层处理剂应采用与卷材性能相容的配套材料或采用性能相容的同类涂料的底子油。

4.10.4 当采用掺有防渗外加剂的水泥类隔离层时，其配合比、强度等级、外加剂的复合掺量等应符合设计要求。

4.10.5 铺设隔离层时，在管道穿过楼板面四周，防水、防油渗材料应向上铺涂，并超过套管的上口；在靠近墙面处，应高出面层200mm～300mm 或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加铺涂附加防水、防油渗隔离层。

4.10.6 隔离层兼作面层时，其材料不得对人体及环境产生不利影响，并应符合现行国家标准《食品安全性毒理学评价程序和方法》GB15193和《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。

4.10.7 隔离层铺设后，必须蓄水检验。蓄水深度应为20mm～30mm，24h 内无渗漏为合格，并做记录。

4.10.8 隔离层施工质量检验还应符合现行国家标准《屋面工程施工质量验收规范》GB 50207的有关规定。

Ⅰ 主控项目

4.10.9 隔离层的材质必须符合设计要求和国家现行产品标准的规定。

检验方法：观察检查和检查产品的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。 
4.10.10 隔离层的材料进入施工现场应进行验收，卷材、涂料等应按现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207的规定进行复验。

检验方法：检查验收记录和复验报告。

4.10.11 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞。

检验方法：观察和钢尺检查。

4.10.12 水泥类防水隔离层的防水性能和强度等级必须符合设计要求。

4.10.13 防水隔离层严禁渗漏，坡向应正确、排水通畅。

检验方法：观察检查和蓄水、泼水检验或坡度尺检查及检查检验记录。

Ⅱ 一般项目

4.10.14 隔离层厚度应符合设计要求。

检验方法：观察检查和用钢尺检查。

4.10.15 隔离层与其下一层粘结牢固，不得有空鼓；防水涂层应平整、

均匀，无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。

检验方法：用小锤轻击检查和观察检查。

4.10.16 隔离层表面的允许偏差应符合本规范表4.1.6的规定。

检验方法：应按本规范表4.1.6中的检验方法检验。

## 4.11 填充层

4.11.1 填充层的厚度、密度、强度等应符合设计要求。

4.11.2 填充层的下一层表面应平整。当为水泥类时，尚应洁净、干燥，并不得有空鼓、裂缝和起砂等缺陷。

4.11.3 采用松散材料铺设填充层时，应分层铺平拍实；采用板、块

状材料铺设填充层时，应分层错缝铺贴。

4.11.4 采用发泡水泥铺设填充层时，其配合比、发泡剂种类、抗压强度应符合设计要求。

4.11.5 采用发泡水泥铺设填充层时，其厚度应符合设计要求。设计无要求时宜为40～50mm。

4.11.6 低温辐射供暖地面的填充层应按设计要求设置伸缩缝。当设计无要求时，宜按下列原则设置伸缩缝：

1 在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝；

2 当地面面积超过30m2或边长超过6m时，应按不大于6m的间距设置伸缩缝；

3 伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或弹性膨胀膏嵌填密实。

4 伸缩缝应贯通填充层，宽度不宜小于10mm。

4.11.7 低温辐射供暖地面的填充层应在伸缩缝分隔条设置完毕、加热管安装并试压、发热电缆冷线穿管并经电阻和绝缘性能检测、温控器安装盒等预埋完毕，经隐蔽工程验收合格后方可施工。

4.11.8 低温热水系统的填充层厚度不宜小于50mm，发热电缆系统的填充层厚度不宜小于35mm。填充层的材料宜采用石子粒径不大于12mm 的C15细石混凝土。当设计无要求时，填充层内应设置间距不大于200mm×200mm的构造钢筋。

4.11.9 低温辐射供暖地面的填充层施工时应保证加热管内水压不低于0.6MPa，并应避免使用机械设备振捣；养护过程中系统管内应保持不小于0.4MPa的水压，并应控制施工荷载，且不得有高温热源接近。

4.11.10 低温辐射供暖地面系统加热前，混凝土填充层的强度应不小于设计值的75%。

4.11.11 隔声楼面的隔音垫应超出楼面装饰完成面20mm，且应收口于踢脚线内。地面上有竖向管道时，隔音垫应包裹管道四周，高度同卷向墙面的高度。隔音垫保护膜之间应错逢搭接，搭接长度应大于100mm，并用胶带等封闭。

4.11.12 隔音垫上部应设置保护层，其构造应符合设计要求。当设计无要求时，混凝土保护层内应设置间距不大于200mm×200mm的分布钢筋。

4.11.13 填充层施工质量检验尚应符合现行国家标准《屋面工程施工质量验收规范》GB50207、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的有关规定。

4.11.14 有隔声要求的建筑地面工程还应符合现行国家标准《建筑隔声评价标准》GB/T50121、《民用建筑隔声设计规范》GBJ118的要求。

Ⅰ 主控项目

4.11.15 填充层的材料应符合设计要求和国家现行产品标准的规定。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件、检测报告。

4.11.16 对填充材料接缝有密闭要求的应密封良好。

检验方法：观察检查。

4.11.17 采用发泡水泥作填充层时，其配合比、发泡剂种类、抗压强度及其厚度应符合设计要求和国家现行产品标准的规定。当设计无要求时，填充层厚度宜为40mm~50mm。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件、检测报告、配合比通知单。

Ⅱ 一般项目

4.11.18 松散材料填充层铺设应密实；板块状材料填充层应压实、无翘曲。

检验方法：观察检查。

4.11.19 保温隔热地面的填充层表面裂纹宽度不大于1.5mm，每平方米范围内裂缝总长度不大于500mm。

检验方法：观察检查和用钢尺、塞尺、刻度放大镜检查。

4.11.20 填充层表面的允许偏差应符合本规范表4.1.6的规定。 
检验方法：应按本规范表4.1.6中的检验方法检验。

4.11.21 隔音层的表面允许偏差应符合本规范表4.1.6中隔离层的规定。

检验方法：应按本规范表4.1.6中隔离层的检验方法检验。

## 4.12 绝热层

4.12.1 绝热层的厚度、构造做法应符合设计要求，其材质和导热系数应符合国家现行产品标准的规定。

4.12.2 建筑物室内接触基土的首层地面应增设水泥混凝土垫层后方可铺设绝热层，垫层的厚度及强度等级应符合设计要求。首层地面及楼层楼板铺设绝热层前，其表面平整度宜控制在3mm。

4.12.3 有防水、防潮要求的地面，应在其防水、防潮隔离层施工完毕并经验收合格后方可铺设绝热层。

4.12.4 穿越地面进入非采暖保温区域的金属管道应采取隔断热桥的措施。

4.12.5 绝热层与地面面层之间应设有水泥混凝土结合层，其构造及强度等级应符合设计要求。设计无要求时，水泥混凝土结合层内应设置间距不大于200mm×200mm的构造钢筋。

4.12.6 有地下室的建筑，其地上、地下交界部位的楼板和过街天桥类的地面绝热层应采用外保温做法，绝热层表面应设有外保护层。外保护层应耐侯，表面应平整、无裂纹。

4.12.7 无地下室的建筑，勒角处绝热层的铺设应符合下列规定：

1 当地区冻土深度≤500mm时，应采用外保温做法，绝热层的铺设深度应符合设计要求；

2 当地区冻土深度＞500mm≤1000mm时，宜采用内保温做法；

3 当地区冻土深度＞1000mm时，应采用内保温做法；

4 当建筑物的基础有防水要求时，宜采用内保温做法；

5 采用外保温做法的绝热层，宜在建筑物沉降稳定后再施工。

4.12.8 绝热层的材料不宜采用松散型材料或抹灰浆料。

4.12.9 绝热层与内外墙、柱及过门等垂直部件交接处应敷设不间断的伸缩缝，伸缩缝宽度不应小于20mm，伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料；当地面面积超过30㎡或边长超过6m时，应设置伸缩缝，伸缩缝宽度不宜小于8mm，伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。

4.12.10 绝热层使用的保温材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能等必须符合设计要求。

Ⅰ 主控项目

4.12.11 绝热层的材料应符合设计要求和国家现行产品标准的规定。

检验方法：检查产品的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

4.12.12 绝热层的材料进入施工现场应进行验收，并按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的规定进行复验。

检验方法：检查验收记录和复验报告。

4.12.13绝热层的板块材料应采用无缝铺贴法铺设，表面应平整。

检查方法：观察检查、鍥形塞尺检查。

4.12.14 绝热层与地面面层之间的水泥混凝土结合层应符合设计和构造要求，且厚度最薄处不应小于50mm。

检验方法：检查强度等级试验报告。

Ⅱ 一般项目

4.12.15 绝热层厚度应符合设计要求，并不应小于25mm，也不应大于45mm。绝热层的厚度不得出现负偏差，其表面应平整。

检验方法：直尺或钢尺检查。

4.12.16 地面伸缩缝设置应满足设计和规范要求。

检验方法：观察检查和检查检测报告。

4.12.17 绝热层与地面面层之间的水泥混凝土结合层，其表面应平整，允许偏差应符合本规范表5.1.10的规定。

检验方法：应按本规范表5.1.10中的检验方法检验。

5 整体面层铺设

## 5.1 一般规定

5.1.1 本章适用于水泥混凝土（含细石混凝土）面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、水泥基硬化耐磨面层、防油渗面层、不发火（防爆的）面层、自流平面层、薄涂型地面涂料面层、塑胶面层等面层分项工程的施工质量检验。

5.1.2 低温辐射供暖地面的整体面层宜采用水泥混凝土、水泥砂浆等，并应在填充层上铺设。

5.1.3 低温辐射供暖地面的整体面层应设置伸缩缝，缝的留置与构造做法应符合设计要求、本规范第3.0.14条、第4.11.6条和现行行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的规定。填充层、面层伸缩缝的位置宜上下对齐。

5.1.4 铺设低温辐射供暖地面的整体面层时，不得钉、凿、切割填充层，不得向填充层内楔入物件，不得扰动、损坏发热管线。

5.1.5 铺设水泥类整体面层时，其水泥类基层的抗压强度不得小于1.2 MPa；表面应粗糙、洁净、湿润并不得有积水。铺设前宜凿毛或涂刷界面处理剂。水泥基硬化耐磨面层、自流平面层的基层处理须符合设计及产品的要求。

5.1.6 铺设整体面层时，地面变形缝的位置应符合本规范3.0.14条的规定；大面积水泥类面层应设置分格缝，其间距不宜大于6m。

5.1.7 整体面层施工后，养护时间不应少于7d；抗压强度应达到5MPa 后方准上人行走；抗压强度应达到设计要求后，方可正常使用。

5.1.8 当采用掺有水泥拌和料做踢脚线时，不得用石灰砂浆打底。

5.1.9 水泥类整体面层的抹平工作应在水泥初凝前完成，压光工作应在水泥终凝前完成。

5.1.10 整体面层的允许偏差应符合表5.1.10的规定。

表5.1.10整体面层的允许偏差和检验方法（mm）

| 项 次 | 项目 | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥混凝土面层 | 水泥砂浆面层 | 普通水磨石面层 | 高级水磨石面层 | 水泥基硬化耐磨面层 | 防油渗混凝土和不发火（防爆的）面层 | 自流平面层 | 薄涂型地面涂料面层 | 塑胶 面层 |  |
| 1 | 表面 平整度 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1.5 | 1.0 | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 踢脚线 上口平直 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 3 | 缝格 平直 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |

## 5.2 水泥混凝土面层

5.2.1 水泥混凝上面层厚度应符合设计要求。

5.2.2 水泥混凝土面层铺设不得留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时，应对接搓处进行处理。

Ⅰ 主控项目

5.2.3 水泥混凝土采用的粗骨料，其最大粒径不应大于面层厚度的2/3，细石混凝上面层采用的石子粒径不应大于15mm。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

5.2.4 防水水泥混凝土中掺入的外加剂，其品种和掺量应经试验确定。

检验方法：检查配合比试验报告、外加剂合格证明文件和环保检测报告。

5.2.5 面层的强度等级、抗渗等级应该符合设计要求，且强度等级不应小于C20，抗渗等级不应小于P6。

检验方法：检查配合比通知单及检测报告。

5.2.6 面层与下一层应结合牢固，无空鼓、开裂。

检验方法：用小锤轻击检查。

注：空鼓面积不应大于400cm2，且每自然间（标准间）不多于2 处。

Ⅱ 一般项目

5.2.7 面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。 
检验方法：观察检查。

5.2.8 面层表面的坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。 
检验方法：观察和采用泼水或用坡度尺检查。

5.2.9 水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。

检验方法：用小锤轻击、钢尺和观察检查。

注：局部空鼓长度不应大于300mm，且每自然间（标准间）不多于2 处可不计。

5.2.10 水泥混凝土面层的允许偏差应符合本规范表5.1.10的规定。

检验方法：应按本规范表5.1.10中的检验方法检验。

## 5.3 水泥砂浆面层

5.3.1 水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求，且不应小于20mm。

Ⅰ 主控项目

5.3.2 水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用；砂应为中粗砂，当采用石屑时，其粒径应为1mm～5mm，且含泥量不应大于3%；防水水泥砂浆采用的砂或石屑，其含泥量不应大于1%。
    检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。 
5.3.3 防水水泥砂浆中掺入的外加剂的技术性能应符合国家或行业产品标准，其掺量应经试验确定。

检验方法：检查材质合格证明文件、配合比试验报告、环保检测报告。

5.3.4 水泥砂浆的强度等级必须符合设计，且不应小于M15。

检验方法：检查材质合格证明文件、砂浆强度检测报告。

5.3.5 有排水要求的水泥砂浆地面，其坡向应正确、排水通畅；防水水泥砂浆面层严禁渗漏。

检验方法：观察检查和蓄水、泼水检验或坡度尺检查及检查检验记录。

5.3.6 面层与下一层应结合牢固，无空鼓、开裂。

检验方法：用小锤轻击检查。

注：空鼓面积不应大于400cm2，且每自然间（标准间）不多于2 处可不计。

Ⅱ 一般项目

5.3.7 面层表面的坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。

检验方法：观察和采用泼水或坡度尺检查。

5.3.8 面层表面应洁净，无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

检验方法：观察检查。 
5.3.9 踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。

检验方法：用小锤轻击、钢尺和观察检查。

注：局部空鼓长度不应大于300mm，且每自然间（标准间）不多于2处可不计。

5.3.10 水泥砂浆面层的允许偏差应符合本规范表5.1.10的规定。

检验方法：应按本规范表5.1.10中的检验方法检验。

## 5.4 水磨石面层

5.4.1 水磨石面层应采用水泥与石粒拌和料铺设，有防静电要求时，其拌和料内应按设计要求掺入导电材料。面层厚度除有特殊要求外，宜为12mm～18mm，且按石粒粒径确定。水磨石面层的颜色和图案应符合设计要求。

5.4.2 白色或浅色的水磨石面层，应采用白水泥；深色的水磨石面层，宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥；同颜色的面层应使用同一批水泥。同一彩色面层应使用同厂、同批的颜料；其掺入量宜为水泥重量的3%～6％或由试验确定。

5.4.3 水磨石面层的结合层的水泥砂浆体积比宜为1：3，相应的强度等级不应小于M10，水泥砂浆稠度（以标准圆锥体沉入度计）宜为30mm～35mm。

5.4.4 防静电水磨石面层中采用导电金属分格条时，分格条须经绝缘处理，且十字交叉处不得碰接。

5.4.5 普通水磨石面层磨光遍数不应少于3遍。高级水磨石面层的厚度和磨光遍数由设计确定。

5.4.6 在水磨石面层磨光后，涂草酸和上蜡前，其表面不得污染。

5.4.7 防静电水磨石面层应在清净、干燥表面后，在其上均匀涂抹一层防静电剂和地板蜡，并作抛光处理。

Ⅰ 主控项目

5.4.8 水磨石面层的石粒，应采用坚硬可磨白云石、大理石等岩石加工而成，石粒应洁净无杂物，其粒径除特殊要求外应为6mm～15mm；颜料应采用耐光、耐碱的矿物原料，不得使用酸性颜料。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件。

5.4.9 水磨石面层拌和料的体积比应符合设计要求，且为1：1.5～1：2.5（水泥：石粒）。

检验方法：检查配合比通知单。

5.4.10 防静电水磨石面层在施工前及施工完成后2～3个月内应进行接地电阻和表面电阻检测，并作好记录。

检验方法：检查施工记录和检测报告。

5.4.11 面层与下一层结合应牢固，无空鼓、裂纹。

检验方法：用小锤轻击检查。

注：空鼓面积不应大于400cm2，且每自然间（标准间）不多于2处可不计。

Ⅱ 一般项目

5.4.12 面层表面应光滑；无明显裂纹，砂眼和磨纹；石粒密实，显露均匀；颜色图案一致，不混色；分格条牢固、顺直和清晰。

检验方法：观察检查。

5.4.13 踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。

检验方法：用小锤轻击、钢尺和观察检查。

注：局部空鼓长度不应大于300mm，且每自然间（标准间）不多于2处可不计。

5.4.14 水磨石面层的允许偏差应符合本规范表5.1.10的规定。

检验方法：应按本规范表5.1.10中的检验方法检验。

## 5.5 水泥基硬化耐磨面层

5.5.1 水泥基硬化耐磨面层采用金属渣、屑、纤维或石英砂等，与水泥类胶凝材料拌合铺设，或在水泥类基层上撒布铺设。

5.5.2 水泥基硬化耐磨面层采用拌合料铺设时，其配合比应通过试验确定；采用撒布铺设时，耐磨材料的撒布量应符合设计要求，且应在水泥类基层初凝前完成撒布。

5.5.3 水泥基硬化耐磨面层采用拌合料铺设时，宜先铺设一层厚20mm的水泥砂浆或水灰比为0.4的素水泥浆结合层。

5.5.4 水泥基硬化耐磨面层达到设计强度后，应按设计要求进行切缝，缝的间距及缝深、缝宽应符合设计要求，填缝材料应符合设计要求。

5.5.5 水泥基硬化耐磨面层铺设后应在湿润条件下养护，养护期不应少于15d。

5.5.6 水泥基硬化耐磨面层的强度达到设计强度后方可投入使用。

Ⅰ 主控项目

5.5.7 水泥基硬化耐磨面层采用的材料应符合设计要求和国家现行产品标准的规定。

检验方法：检查材料的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

5.5.8 水泥的强度等级不应小于42.5＃。钢（铁）屑的粒径应为1mm～5mm；钢纤维的直径宜为1.0mm以内，长度应不大于面层厚度的2/3，且不大于60mm；钢纤维和钢（铁）屑不应有其它杂质，使用前应去油除锈，冲洗干净并干燥；石英砂应用中粗砂，含泥量不应大于2﹪。

检验办法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

5.5.9 水泥基硬化耐磨面层采用拌合料铺设时，其铺设厚度和拌合料强度应符合设计要求。当设计无要求时，水泥钢（铁）屑面层铺设厚度不应小于30mm，面层抗压强度不应小于40MPa；水泥石英砂浆面层铺设厚度不应小于20mm，面层抗压强度不应小于30MPa；钢纤维混凝土面层铺设厚度不应小于40mm，面层抗压强度不应小于40MPa。

检验办法：钢尺检查、检查配合比通知单和检测报告。

5.5.10 水泥基硬化耐磨面层采用撒布铺设时，耐磨材料应撒布均匀，厚度应符合设计要求；混凝土基层或砂浆基层的厚度及强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土基层的厚度不应低于50mm，抗压强度等级不应低于C25；砂浆基层的厚度不应低于20mm，抗压强度等级不应低于M15。

检验办法：观察检查、钢尺检查、检查配合比通知单和检测报告。

5.5.11 面层与基层（或下一层）结合必须牢固，无空鼓、裂缝。

检验办法：观察检查和用小锤轻击检查。

Ⅱ 一般项目

5.5.12 面层表面坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。

检验办法：观察检查和用坡度尺检查。

5.5.13 面层表面应色泽一致，切缝应顺直，不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

检验办法：观察检查。

5.5.14 踢脚线与墙面应结合牢固，高度一致，出墙厚度均匀。

检验办法：用小锤轻击、钢尺和观察检查。

5.5.15 水泥基硬化耐磨面层的允许偏差应符合本规范表5.1.10的规定。

检验办法：应按本规范表5.1.10中的检查方法检查。

## 5.6 防油渗面层

5.6.1 防油渗面层应采用防油渗混凝土铺设或采用防油渗涂料涂刷。

5.6.2 防油渗面层设置防油渗隔离层（包括与墙、柱连接处的构造）时，应符合设计要求。

5.6.3 防油渗混凝土面层厚度应符合设计要求，防油渗混凝土的配合比应按设计要求的强度等级和抗渗性能通过试验确定。

5.6.4 防油渗混凝土面层应按厂房柱网分区段浇筑，区段划分及分区段缝应符合设计要求。

5.6.5 防油渗混凝土面层内不得敷设管线。凡露出面层的电线管、接线盒、预埋套管和地脚螺栓等的处理，以及与墙、柱、变形缝、孔洞等连接处泛水均应符合设计要求。

5.6.6 防油渗面层采用防油渗涂料时，材料应按设计要求选用，涂层厚度宜为5mm～7mm。

Ⅰ 主控项目

5.6.7 防油渗混凝土所用的水泥应采用普通硅酸盐水泥；碎石应采用花岗石或石英石，严禁使用松散多孔和吸水率大的石子，粒径为5mm～15mm，其最大粒径不应大于20mm，含泥量不应大于1％；砂应为中砂，洁净无杂物，其细度模数应为2.3～2.6；掺入的外加剂和防油渗剂应符合产品质量标准。防油渗涂料应具有耐油、耐磨、耐火和粘结性能。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

5.6.8 防油渗混凝土的强度等级和抗渗性能必须符合设计要求，且强度等级不应小于C30；防油渗涂料抗拉粘结强度不应小于0.3Mpa。

检验方法：检查配合比通知单和检测报告。

5.6.9 防油渗混凝土面层与下一层应结合牢固、无空鼓。

检验方法：用小锤轻击检查。

5.6.10 防油渗涂料面层与基层应粘结牢固，严禁有起皮、开裂、漏涂等缺陷。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

5.6.11 防油渗面层表面坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。

检验方法：观察和泼水或用坡度尺检查。

5.6.12  防油渗混凝土面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面和起砂现象。

检验方法：观察检查。

5.6.13 踢脚线与墙应紧密结合、高度一致，出墙厚度均匀。

检验方法：用小锤轻击、钢尺和观察检查。

5.6.14 防油渗面层的允许偏差应符合本规范表5.1.10的规定。

检验方法：应按本规范表5.1.10中的检验方法检验。

## 5.7 不发火（防爆的）面层

5.7.1 不发火（防爆的）面层应采用水泥类拌和料及其它不发火材料铺设，其材质和厚度应符合设计要求。

5.7.2 水泥类拌合料不发火（防爆的）面层的铺设，应符合本章相应面层的规定；其它材料不发火（防爆的）面层的铺设，应符合本规范相应面层的规定。

5.7.3 不发火（防爆的）面层采用的材料和硬化后的试件，应在金刚砂轮上做磨擦试验。试验时应符合本规范附录A的规定。

Ⅰ 主控项目

5.7.4 不发火（防爆的）面层采用的碎石应选用大理石、白云石或其他石料加工而成，并以金属或石料撞击时不发生火花为合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15mm～5mm，含泥量不应大于3％，有机物含量不应大于0.5％；水泥应采用普通硅酸盐水泥；面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时应随时检查，不得混入金属或其他易发生火花的杂质。

检验方法：观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

5.7.5 不发火（防爆的）面层的强度等级应符合设计要求。

检验方法：检查配合比通知单和检测报告。

5.7.6 面层与下一层应结合牢固，无空鼓、无裂纹。

检验方法：用小锤轻击检查。

注：空鼓面积不应大于400cm2，且每自然间（标准间）不多于2处可不计。

5.7.7 不发火（防爆的）面层的试件，必须检验合格。

检验方法：检查检测报告。

Ⅱ 一般项目

5.7.8 面层表面应密实，无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。

检验方法：观察检查。

5.7.9 踢脚线与墙面应紧密结合、高度一致、出墙厚度均匀。

检验方法：用小锤轻击、钢尺和观察检查。

5.7.10 不发火（防爆的）面层的允许偏差应符合本规范表5.1.10的规定。

检验方法：应按本规范表5.1.10中的检验方法检验。

## 5.8 自流平面层

5.8.1 自流平面层可采用水泥基、石膏基、合成树脂基等拌合物或涂料铺涂。

5.8.2 自流平面层与建筑的墙、柱等连接处的构造做法应符合设计要求。

5.8.3 自流平面层的基层应干燥、平整、洁净，表面平整度允许偏差为2mm。

5.8.4 自流平面层的基层面的含水率应符合下列规定：

1 水泥基自流平面层的基层面的含水率不宜低于12%；

2 石膏基自流平面层的基层面的含水率不宜低于14%；

3 环氧树脂基自流平面层的基层面的含水率不宜高于8%。

5.8.5 自流平面层的结合层、基层、面层的构造做法，厚度、颜色应符合设计要求。当设计无要求时，其厚度：结合层宜为0.5~1.0mm，基层宜为2.0~6.0mm，面层宜为0.5~1.0mm。

5.8.6 有防水、防潮、防油渗、防尘要求的自流平面层应达到设计要求。

Ⅰ 主控项目

5.8.7 自流平面层的铺涂材料应符合设计要求和国家现行产品标准的规定。

检验方法：检查材料的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

5.8.8 自流平面层的铺涂材料进入施工现场应进行验收，并按国家现行产品标准规定对材料的主要性能指标进行复验。

检验方法：检查验收记录和复验报告。

5.8.9 自流平面层铺涂结合层之前，其下一层的强度等级不应低于C20。

检验方法：检查强度等级的试验报告。

5.8.10 自流平面层的各构造层之间应粘结牢固，严禁层与层之间分离、空鼓。

检验方法：用小锤轻击检查。

5.8.11 自流平面层的表面严禁开裂、漏涂和倒泛水、积水等现象。

检验方法：观察检查，泼水检查。

Ⅱ 一般项目

5.8.12 自流平面层应分层施工，面层找平施工时不得留有抹痕。

检验方法：观察检查。

5.8.13 自流平面层表面应光洁，色泽应均匀、一致，不应有起泡、泛砂等现象。

检验方法：观察检查。

5.8.14 自流平面层的允许偏差应符合本规范表5.1.10的规定。

检验方法：应按本规范表5.1.10中的检验方法检验。

## 5.9 薄涂型地面涂料面层

5.9.1 薄涂型地面涂料面层应采用丙烯酸、环氧、聚氨酯等树脂型涂料涂刷。

5.9.2 薄涂型地面涂料面层的基层，其强度等级不应低于C20，表面应平整、洁净。

5.9.3 薄涂型地面涂料面层的基层面的含水率应符合下列规定：

1 面层为丙烯酸、环氧等树脂型涂料时，基层面的含水率不宜高于8%。

2 面层为聚氨酯树脂涂料时，基层面的含水率不宜低于12%。

5.9.4 薄涂型地面涂料面层的厚度、颜色应符合设计要求。

Ⅰ 主控项目

5.9.5 薄涂型地面涂料面层的涂料应符合设计要求和国家现行产品标准的规定。

检验方法：检查产品的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

5.9.6 薄涂型地面涂料面层的涂料进入施工现场应进行验收，并按国家现行产品标准规定对材料的主要性能指标进行复验。

检验方法：检查验收记录和复验报告。

5.9.7 薄涂型地面涂料面层的表面严禁开裂、空鼓、漏涂和倒泛水、积水等现象。

检验方法：观察检查、泼水检查。

Ⅱ 一般项目

5.9.8 涂料找平应在下一层表干前完成，并不得留有刮痕。

检验方法：观察检查，计时检查。

5.9.9 薄涂型地面涂料面层应光洁，色泽应均应、一致，不应有起泡、泛砂等现象。

检验方法：观察检查。

5.9.10 薄涂型地面涂料面层的允许偏差应符合本规范表5.1.10的规定。

检验方法：应按本规范表5.1.10中的检验方法检验。

## 5.10 塑胶面层

5.10.1塑胶面层采用现浇型塑胶材料或塑胶卷材（块材），在沥青混凝土或水泥类基层上铺设。

5.10.2 基层的强度和厚度应符合设计要求，表面应平整、干燥、洁净，无油脂及其它杂质。

5.10.3 塑胶面层铺设时的环境温度宜在15℃~30℃之间。

Ⅰ 主控项目

5.10.4 塑胶面层所用材料的品种、规格、颜色、硬度等级等应符合设计要求和现行国家产品标准的规定。

检验方法：观察检查和检查产品的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

5.10.5 现浇型塑胶面层的配合比应符合设计要求，原材料和成品试件在施工前应检测合格。

检验方法：检查材质合格证明文件及检测报告。

5.10.6 卷材（块材）型塑胶面层材料进入施工现场应进行验收，并按国家现行产品标准规定对材料的主要性能指标进行复验。

检验方法：检查验收记录和复验报告。

5.10.7 现浇型塑胶面层与基层应粘结牢固，厚度一致，面层表面颗粒均匀，无裂痕、分层、气泡、脱（秃）粒等现象；卷材（片材）型塑胶面层的卷材（片材）与基层应粘结牢固，不得有断裂、起泡、起鼓、空鼓、脱胶、翘边、溢液等现象。

检验方法：观察检查和用敲击法检查。

Ⅱ 一般项目

5.10.8 塑胶面层的各组合层厚度、坡度、表面平整度应符合设计要求。

检验方法：采用钢尺、坡度尺、2m或3m水平尺检查。

5.10.9 塑胶面层应表面洁净，图案清晰，色泽一致；拼缝处的图案、花纹应吻合，无明显高低差及缝隙，无胶痕；与周边接缝严密，阴阳角方正、收边整齐。

检验方法：观察检查。

5.10.10 卷材（片材）型塑胶面层的焊缝应平整、光洁，无焦化变色、斑点、焊瘤、起鳞等缺陷，焊缝凹凸允许偏差+0.6mm。焊缝的抗拉强度不得小于卷材（片材）强度的75%。

检验方法：观察检查和检查检测报告。

5.10.11 塑胶面层的允许偏差应符合本规范表5.1.10的规定。

检验方法：应按本规范表5.1.10的检验方法检验。

6  板块面层铺设

## 6.1 一般规定

6.1.1 本章适用于砖面层、大理石和花岗石面层、预制板块面层、料石面层、塑料板面层、活动地板面层、钢板面层、地毯面层等面层分项工程的施工质量验收。

6.1.2 低温辐射供暖地面的板块面层宜采用具有热稳定性的陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖等砖面层、大理石、花岗石、水磨石、人造石等板块面层，并应在填充层上铺设。

6.1.3 低温辐射供暖地面的板块面层应设置伸缩缝，缝的留置与构造做法应符合设计要求、本规范第3.0.14条和现行国家行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的规定。填充层、面层伸缩缝的位置宜上下对齐。

6.1.4 铺设低温辐射供暖地面的板块面层时，不得钉、凿、切割填充层，不得向填充层内楔入物件，不得扰动、损坏发热管线。

6.1.5 铺设板块面层时，其水泥类基层的抗压强度不得小于1.2 Mpa。

6.1.6 铺设板块面层的结合层和板块间的填缝采用水泥砂浆时，应符合下列规定：

1 配制水泥砂浆应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥；

2 配制水泥砂浆的砂应符合国家现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52 的规定；

3 配制水泥砂浆的体积比（或强度等级）应符合设计要求。

6.1.7 结合层和板块面层填缝的沥青胶结材料应符合国家现行有关产品标准和设计要求。

6.1.8 板块的铺砌应符合设计要求，当设计无要求时，宜避免出现板块小于1/4边长的边角料。

6.1.9 铺设水泥混凝上板块、水磨石板块、人造石板块、陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖、水泥花砖、料石、大理石和花岗石面层等的结合层和填缝的水泥砂浆，在面层铺设后，表面应覆盖、湿润，其养护时间不应少于7d。

当板块面层的水泥砂浆结合层的抗压强度达到设计要求后， 方可正常使用。

6.1.10 室内冬夏温差较大的板块面层，铺设时宜设置伸缩缝，伸缩缝做法应符合本规范第3.0.14条的规定。

6.1.11 板块类踢脚线施工时，不得采用石灰砂浆打底。 
6.1.12 板、块面层的允许偏差应符合表6.1.12的规定。

表6.1.12  板、块面层的允许偏差和检验方法（mm）

| 项 次 | 项目 | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 陶瓷锦砖面层、高级水磨石板、陶瓷地砖面层 | 缸砖面层 | 水泥花砖面层 | 水磨石板块面层 | 大理石面层、花岗石面层、人造石面层、钢板面层 | 塑料板面层 | 水泥混凝土板块面层 | 碎拼大理石、碎拼花岗石面层 | 活动地板面层 | 条石面层 | 块石面层 |  |
| 1 | 表面 平整 度 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 10 | 10 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 缝格 平直 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 3 | 接缝 高低 差 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | - | 0.4 | 2.0 | - | 用钢尺检查和楔形塞尺检查 |
| 4 | 踢脚 线上 口平 直 | 3.0 | 4.0 | - | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | - | - | - | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 5 | 板块 间隙 宽度 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | 6.0 | - | 0.3 | 5.0 | - | 用钢尺检查 |

## 6.2 砖面层

6.2.1 砖面层采用陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖，应在结合层上铺设。

6.2.2 有防腐蚀要求的砖面层采用的耐酸瓷砖、浸渍沥青砖、缸砖等和有防火要求的砖面层采用的砖，其材质、铺设及施工质量验收应符合设计要求和现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212、《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

6.2.3 在水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时，应符合下列规定： 
    1 在铺贴前，应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选， 浸水湿润晾干待用； 
    2 勾缝和压缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥，并做养护和保护。

6.2.4 在水泥砂浆结合层上铺贴陶瓷锦砖面层时，砖底面应洁净，每联陶瓷锦砖之间、与结合层之间以及在墙角、镶边和靠墙处，应紧密贴合。在靠墙处不得采用砂浆填补。

6.2.5 在沥青胶结料结合层上铺贴缸砖面层时，缸砖应干净，铺贴时应在摊铺热沥青胶结料上进行，并应在胶结料凝结前完成。

6.2.6 大面积铺设陶瓷地砖、缸砖地面时，室内最高温度大于30度、最低温度小于5度时，应符合下列规定：

1 板块紧密镶贴的面积宜控制在1.5m×1.5m；

2 板块留缝镶贴的勾缝材料宜采用弹性勾缝料，勾缝后应压缝，缝深应不大于板块厚度的1/3。

Ⅰ 主控项目

6.2.7 砖面层采用的产品及材料应符合设计要求和国家现行产品标准的规定。 
    检验方法：观察检查和检查产品及材料的的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

6.2.8 面层与下一层的结合（粘结）应牢固，无空鼓。 
检验方法： 用小锤轻击检查。

注：凡单块砖边角有局部空鼓，且每自然间（标准间）不超过总数的5％ 可不计。

Ⅱ 一般项目

6.2.9 砖面层的表面应洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。

检验方法：观察检查。

6.2.10面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求，边角整齐、光滑。

检验方法：观察和用钢尺检查。

6.2.11 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。

检验方法：观察和用小锤轻击及钢尺检查。 
6.2.12 面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏。

检验方法：观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。 
6.2.13 砖面层的允许偏差应符合本规范表6.1.12的规定。

检验方法：应按本规范表6.1.12中的检验方法检验。

## 6.3 大理石面层和花岗石面层

6.3.1 大理石、花岗石面层采用天然大理石、花岗石（或碎拼大理石、碎拼花岗石）板材应在结合层上铺设。

6.3.2 板材有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷时应予剔除，品种不同的板材不得混杂使用；在铺设前，应根据石材的颜色、花纹、图案、纹理等按设计要求，试拼编号。

6.3.3 铺设大理石、花岗石面层前，板材应浸湿、晾干；结合层与板材应分段同时铺设。

Ⅰ 主控项目

6.3.4 大理石、花岗石面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行产品标准的规定。

检验方法：观察检查和检查产品的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

6.3.5 面层与下一层应结合牢固，无空鼓。

检验方法：用小锤轻击检查。

注：凡单块砖边有局部空鼓，且每自然间（标准间）不超过总数的5％可不计。

Ⅱ 一般项目

6.3.6 大理石、花岗石面层的表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。

检验方法：观察检查。

6.3.7 踢脚线表面应洁净，高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。

检验方法：观察和用小锤轻击及钢尺检查。

6.3.8 面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏。

检验方法：观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。

6.3.9 大理石和花岗石面层（或碎拼大理石、碎拼花岗石）的允许偏差应符合本规范表6.1.12的规定。

检验方法：应按本规范表6.1.12中的检验方法检验。

## 6.4 预制板块面层

6.4.1 预制板块面层采用水泥混凝土板块、水磨石板块、人造石板块，应在结合层上铺设。

6.4.2 在现场加工的预制板块应按本规范第5章的有关规定执行。

6.4.3 水泥混凝土板块面层的缝隙中，应采用水泥浆（或砂浆）填缝；彩色混凝土板块、水磨石板块、人造石板块应用同色水泥浆（或砂浆）擦缝。

6.4.4 强度和品种不同的预制板块不宜混杂使用。

6.4.5 板块间的缝隙宽度应符合设计要求。当设计无要求时，混凝土板块面层缝宽不宜大于6mm，水磨石板块、人造石板块间的缝宽不应大于2mm。预制板块面层铺完24h后，应用水泥砂浆灌缝至2/3高度，再用同色水泥浆擦（勾）缝。

Ⅰ 主控项目

6.4.6 预制板块面层采用的板块产品应符合设计要求和国家现行产品标准的规定。

检验方法：观察检查和检查产品的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

6.4.7 面层与下一层应粘合牢固、无空鼓。

检验方法：用小锤轻击检查。

注：凡单块砖边有局部空鼓，且每自然间（标准间）不超过总数的5％可不计。

Ⅱ 一般项目

6.4.8 预制板块表面应无裂缝、掉角、翘曲等明显缺陷。

检验方法：观察检查。

6.4.9 预制板块面层应平整洁净，图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，镶嵌正确。

检验方法：观察检查。

6.4.10 面层邻接处的镶边用料尺寸应符合设计要求，边角整齐、光滑。

检验方法：观察和钢尺检查。

6.4.11 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。

检验方法：观察和用小锤轻击及钢尺检查。

6.4.12 水泥混凝土板块、水磨石板块、人造石板块面层的允许偏差应符合本规范表6.1.12的规定。

检验方法：应按本规范表6.1.12中的检验方法检验。

## 6.5 料石面层

6.5.1 料石面层采用天然条石和块石应在结合层上铺设。天然条石应铺在砂、水泥砂浆结合层上；块石应铺在基土或砂垫层上。

6.5.2 条石和块石面层所用的石材的规格、技术等级和厚度应符合设计要求。条石的质量应均匀，形状为矩形六面体，厚度为80mm～120mm；块石形状为直棱柱体，顶面粗琢平整，底面面积不宜小于顶面面积的60％，厚度为100mm～150mm。

6.5.3 不导电的料石面层的石料应采用辉绿岩石加工制成。填缝材料亦采用辉绿岩石加工的砂嵌实。耐高温的料石面层的石料，应按设计要求选用。

6.5.4 条石面层的结合层厚度应符合设计要求；块石面层的砂垫层厚度不应小于60mm，基土层应为均匀密实的基土或夯实的基土。

Ⅰ 主控项目

6.5.5 料石面层的材质应符合设计要求和国家现行产品标准的规定；条石的强度等级应大于Mu60，块石的强度等级应大于Mu30。

检验方法：检查石材的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

6.5.6 面层与下一层应结合牢固、无松动。

检验方法：观察检查和用锤击检查。

Ⅱ 一般项目

6.5.7 条石面层应组砌合理，无十字缝，铺砌方向和坡度应符合设计要求；块石面层石料缝隙应相互错开，通缝不超过两块石料。

检验方法：观察和用坡度尺检查。

6.5.8 条石面层和块石面层的允许偏差应符合本规范表6.1.12的规定。

检验方法：应按本规范表6.1.12中的检验方法检验。

## 6.6 塑料板面层

6.6.1塑料板面层应采用塑料板块材、塑料板焊接、塑料卷材以胶粘剂在水泥类基层上采用实铺或空铺法铺设。

6.6.2 水泥类基层表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净、无油脂及其他杂质，不得有麻面、起砂、裂缝等缺陷。

6.6.3 胶粘剂应按基层材料和面层材料使用的相容性要求，通过试验确定，其质量应符合国家现行产品标准的规定。

6.6.4焊条成分和性能应与被焊的板相同，其质量应符合有关技术标准的规定，并有出厂合格证。

6.6.5 铺贴塑料板面层时，室内相对湿度不宜大于70％，温度宜在10℃～32℃之间。

6.6.6 塑料板面层施工完成后的养护时间不应少于7d。

6.6.7 防静电塑料板配套的胶粘剂、焊条等应具有防静电性能。

Ⅰ 主控项目

6.6.8 塑料板面层所用的塑料板块和卷材的品种、规格、颜色、等级应符合设计要求和国家现行产品标准的规定。

检验方法：观察检查和检查产品的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

6.6.9 面层与下一层的粘结应牢固，不翘边、不脱胶、无溢胶。

检验方法：观察检查和用敲击及钢尺检查。

注：卷材局部脱胶处面积不应大于20cm2，且相隔间距不小于50cm可不计；凡单块板块料边角局部脱胶处且每自然间（标准间）不超过总数的5％者可不计。

Ⅱ 一般项目

6.6.10 塑胶板面层应表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝严密、美观。拼缝处的图案、花纹吻合，无胶痕；与墙边交接严密，阴阳角收边方正。

检验方法：观察检查。

6.6.11 板块的焊接，焊缝应平整、光洁，无焦化变色、斑点、焊瘤和起鳞等缺陷，其凹凸允许偏差为0.6mm。焊缝的抗拉强度不得小于塑料板强度的75％。

检验方法：观察检查和检查检测报告。

6.6.12 镶边用料应尺寸准确、边角整齐、拼缝严密、接缝顺直。

检验方法：用钢尺和观察检查。

6.6.13 踢脚线宜与地面面层对缝一致，与基层的粘合应密实。

检验方法：观察检查。

6.6.14 塑胶板面层的允许偏差应符合本规范表6.1.12的规定。

检验方法：应按本规范表6.1.12中的检验方法检验。

## 6.7 活动地板面层

6.7.1活动地板面层用于防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程。采用特制的平压刨花板为基材，表面饰以装饰板和底层用镀锌板经粘结胶合组成的活动地板块，配以横梁、橡胶垫条和可供调节高度的金属支架组装成架空板铺设在水泥类面层（或基层）上。

6.7.2活动地板所有的支座柱和横梁应构成框架一体，并与基层连接牢固；支架抄平后高度应符合设计要求。

6.7.3 活动地板面层包括标准地板、异形地板和地板附件（即支架和横梁组件）。采用的活动地板块应平整、坚实，面层承载力不得小于7.5Mpa，其系统电阻：A级板为1.0×105Ω～1.0×108Ω；B级板为1.0×105Ω～1.0×1010Ω。

6.7.4活动地板面层的金属支架应支承在现浇水泥混凝土基层（或面层）上，基层表面应平整、光洁、不起灰。

6.7.5 当房间的防静电要求较高，需要接地时，应将活动地板面层的金属支架、金属横梁相互连通，并与接地体相连，接地方法应符合设计要求。

6.7.6 活动板块与横梁接触搁置处应达到四角平整、严密。

6.7.7 当活动地板不符合模数时，其不足部分在现场根据实际尺寸将板块切割后镶补，并配装相应的可调支撑和横梁。切割边不经处理不得镶补安装，并不得有局部膨胀变形情况。

6.7.8 活动地板在门口处或预留洞口处应符合设置构造要求，四周侧边应用耐磨硬质板材封闭或用镀锌钢板包裹，胶条封边应符合耐磨要求。

6.7.9活动地板在与墙边的接缝处，宜做木踢脚线；通风口处，应选用异形活动地板铺贴。

Ⅰ 主控项目

6.7.10 面层材质必须符合设计要求和国家现行产品标准的规定，且应具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等性能。

检验方法：观察检查和检查产品的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

6.7.12 活动地板面层应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。行走无声响、无摆动。

检验方法：观察和脚踩检查。

Ⅱ 一般项目

6.7.13 活动地板面层应排列整齐、表面洁净、色泽一致、接缝均匀、周边顺直。

检验方法：观察检查。

6.7.14 活动地板面层的允许偏差应符合本规范表6.1.12的规定。

检验方法：应按本规范表6.1.12中的检验方法检验。

## 6.8 钢板面层

6.8.1 钢板面层采用镀锌板、镀锡板、复合钢板、彩色涂层钢板、铸铁板、不锈钢板等铺设。

6.8.2 钢板面层及其配件宜使用不易锈蚀或经过除锈和防锈处理的金属制品。

6.8.3 具有磁吸性的钢板面层不得用于有磁场所。

Ⅰ 主控项目

6.8.4 钢板面层采用的钢板的品种、规格、厚度等应符合设计要求和国家现行产品标准的规定。

检验方法：观察检查和检查产品的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

6.8.5 面层与基层的固定方法、面层的接缝处理应符合设计要求。

6.8.6 面层及其附件如需焊接，焊缝质量应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。

检验方法：观察检查和按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205规定的方法检验。

6.8.7 面层与基层的结合应牢固，无翘边、松动、空鼓等。

检验方法：用小锤轻击检查。

Ⅱ 一般项目

6.8.8 钢板表面应无裂痕、刮伤（刮痕）、翘曲等外观质量缺陷。

检验方法：观察检查。

6.8.9 面层应平整、洁净、色泽一致，接缝均匀，周边顺直。

检验方法：观察检查和用钢尺检查。

6.8.10 镶边用料及尺寸应符合设计要求，边角应整齐。

检验方法：观察检查和用钢尺检查。

6.8.11 踢脚线应表面洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。

检验方法：观察检查、用小锤轻击检查、钢尺检查。

6.8.12 钢板面层的允许偏差应符合本规范表6.1.12的规定。

检验方法：应按照本规范表6.1.12中的检验方法检验。

## 6.9 地毯面层

6.9.1 地毯面层采用地毯块材或卷材，在水泥类或板块类面层（或基层）上铺设。

6.9.2 地毯面层可采用空铺法或实铺法铺设。

6.9.3 铺设地毯的地面面层（或基层）应坚实、平整、洁净、干燥，无凹坑、麻面、起砂、裂缝，并不得有油污、钉头及其它突出物。

6.9.4 地毯衬垫应满铺平整，地毯拼缝处不得露底衬。

6.9.5 空铺地毯面层应符合下列要求：

1 块材地毯宜先拼成整块，然后按设计要求铺设；

2 块材地毯的铺设，块与块之间应紧密；

3 卷材地毯宜先长向缝合，然后按设计要求铺设；

4 地毯面层的周边应塞入踢脚线下；

5 地毯面层与不同类型的建筑地面面层的连接处，其收口做法应符合设计要求。

6.9.6 实铺地毯面层应符合下列要求：

1 实铺地毯面层采用的金属卡条（倒刺板）、金属压条、专用双面胶带、胶粘剂等应符合设计要求；

2 铺设时，地毯的表面层宜张拉适度，四周应采用卡条固定；门口处宜用金属压条或双面胶带等固定；

3 地毯周边应塞入卡条和踢脚线下；

4 地毯面层采用胶粘剂或双面胶带粘结时，应与基层粘贴牢固。

6.9.7 楼梯地毯面层铺设时，梯段顶级（头）地毯应固定于平台上，其宽度应不小于标准楼梯踏步尺寸；阴角处应固定牢固；梯段末级（头）地毯与水平段地毯的连接处应顺畅、牢固。

Ⅰ 主控项目

6.9.8 地毯的地毯品种、规格、颜色、花色、胶料和辅料及其材质应符合设计要求和国家现行产品标准的规定。

检验方法：观察检查和检查产品的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

6.9.10 地毯表面应平服，拼缝处应粘贴牢固、严密平整、图案吻合。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

6.9.11 地毯表面不应起鼓、起皱、翘边、卷边、显拼缝、露线和无毛边，绒面毛顺光一致，毯面干净、无污染和损伤。

检验方法：观察检查。

6.9.12 地毯同其他面层连接处、收口处和墙边、柱子周围应顺直、压紧。

检验方法：观察检查。

7 木、竹面层铺设

## 7.1 一般规定

7.1.1 本章适用于实木、实木集成、竹地板面层、实木复合地板面层、浸渍纸层压木质地板面层、软木类地板面层等（包括免刨免漆类）分项工程的施工质量检验。

7.1.2 低温辐射供暖地面的木、竹面层宜采用实木集成地板、竹地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板及耐热实木地板等（包括免刨免漆类）铺设。

7.1.3 低温辐射供暖地面的木、竹面层无龙骨时，可采用空铺或胶粘法在填充层上铺设；有龙骨时，龙骨应采用胶粘法铺设。胶粘剂的耐热性能应满足设计和使用要求。带龙骨的架空木、竹地板可不设填充层，绝热层与地板间的净空高度不宜小于30mm。

7.1.4 低温辐射供暖地面的木、竹面层与周边墙面间应留置不小于10mm的缝隙。当面层采用空铺法施工时，应在面层与墙面之间的缝隙内加设金属弹簧卡或木楔子，其间距宜为200mm~300mm。

7.1.5 铺设低温辐射供暖地面的木、竹面层时，不得钉、凿、切割填充层，不得向填充层内楔入物件，不得扰动、损坏发热管线。

7.1.6 木、竹地板面层下的木搁栅、垫木、毛地板等采用木材的树种、选材标准和铺设时木材含水率以及防腐、防蛀处理等，均应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的有关规定。所选用的材料应符合设计要求，进场时应对其断面尺寸、含水率等主要技术指标进行抽检，抽检数量应符合产品标准的规定。

7.1.7 与厕浴间、厨房等潮湿场所相邻的木、竹面层的连接处应做防水（防潮）处理。

7.1.8 木、竹面层铺设在水泥类基层上，其基层表面应坚硬、平整、洁净、不起砂，表面含水率应不大于9%。

7.1.9 建筑地面工程的木、竹面层搁栅下架空结构层（或构造层）的质量检验，应符合国家相应现行标准的规定。

7.1.10 木、竹面层的通风构造层包括室内通风沟、地面通风孔、室外通风窗等，均应符合设计要求。

7.1.11 木、竹面层的允许偏差，应符合表7.1.11的规定。

表 7.1.11   木、竹面层的允许偏差和检验方法（mm）

| 项次 | 项目 | 允许偏差 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实木、实木集成、竹地板面层 |  |  | 浸渍纸层压木质地板、实木复合地板面层 |  |
|  |  | 松木地板 | 硬木地板、竹地板 | 拼花地板 |  |  |
| 1 | 板面缝隙宽度 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 用钢尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 用2m靠尺和楔形塞尺 检查 |
| 3 | 踢脚线上口平齐 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 拉5m通线，不足5m拉通线和用钢尺检查 |
| 4 | 板面拼缝平直 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 5 | 相邻板材高差 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 用钢尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 踢脚线与面层 的接缝 | 1.0 |  |  |  | 楔形塞尺检查 |

## 7.2 实木、实木集成、竹地板面层

7.2.1 本节适用于实木、实木集成、竹地板面层的施工质量检验。

7.2.2 实木、实木集成、竹地板面层采用条材或块材或拼花，以空铺或实铺方式在基层上铺设。

7.2.3 实木、实木集成、竹地板面层可采用双层面层和单层面层铺设，其厚度应符合设计要求；其选材应符合国家、行业现行有关标准的规定。

7.2.4 铺设实木、实木集成、竹地板面层时，其木搁栅的截面尺寸、间距和稳固方法等均应符合设计要求。木搁栅固定时，不得损坏基层和预埋管线。木搁栅应垫实钉牢，与墙之间留出20mm的缝隙，表面应平直，其间距不宜大于300mm。

7.2.5 毛地板铺设时，木材髓心应向上，其板间缝隙不应大于3mm，与墙之间应留8mm～12mm空隙，表面应刨平。

7.2.6 实木、实木集成、竹地板面层铺设时，面板与墙之间应留8mm～12 mm缝隙。

7.2.7 采用实木制作的踢脚线，背面应抽槽并做防腐处理。

7.2.8 席纹实木地板面层、拼花实木地板面层的铺设应符合本规范本节的有关要求。

Ⅰ 主控项目

7.2.9 实木、实木集成、竹地板面层采用的材质、铺设时的木（竹）材含水率、胶粘剂等应符合设计要求和国家、行业现行产品标准的规定。

检验方法：观察检查和检查产品的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

7.2.10 实木、实木集成、竹地板面层所采用的材料或产品进入施工现场应进行验收，并按国家、行业现行产品标准规定对材料或产品的主要性能指标进行复验。

检验方法：检查验收记录和复验报告。

7.2.11 木搁栅、垫木和毛地板等应做防腐、防蛀处理。

检验方法：观察检查。

7.2.12 木搁栅安装应牢固、平直。

检验方法：观察、脚踩、钢尺测量等检查。

7.2.13 面层铺设应牢固；粘结无空鼓、松动。

检验方法：观察、脚踩或用小锤轻击检查。

Ⅱ 一般项目

7.2.14 实木、实木集成地板面层应刨平、磨光，无明显刨痕和毛刺等现象；图案清晰、颜色均匀一致。

检验方法：观察、手摸和脚踩检查。

7.2.15 竹地板面层品种与规格应符合设计要求，板面无翘曲。

检验方法：观察、用2 m靠尺和楔形塞尺检查。

7.2.16 面层缝隙应严密；接头位置应错开，表面应平整、洁净。

检验方法：观察检查。

7.2.17 面层采用粘、钉工艺时，接缝应对齐，粘、钉应严密；缝隙宽度应均匀一致；表面应洁净，无溢胶现象。

检验方法：观察检查。

7.2.18 踢脚线表面应光滑，接缝严密，高度一致。

检验方法：观察和钢尺检查。

7.2.19 实木、实木集成、竹地板面层的允许偏差应符合本规范表7.1.11的规定。

检验方法：应按本规范表7.1.11中的检验方法检验。

## 7.3 实木复合地板面层

7.3.1 本节适用于实木复合地板面层的施工质量检验。

7.3.2 实木复合地板面层采用的产品、铺设方式、铺设方法、厚度以及毛地板铺设等，均应符合本规范第7.2.2条～第7.2.5条的规定。

7.3.3 实木复合地板面层采用满粘或点粘法铺设时，粘贴材料应按设计要求选用，并应具有耐老化、防水、防菌、无毒等性能。

7.3.4 实木复合地板面层下衬垫的材质和厚度应符合设计要求。

7.3.5 实木复合地板面层铺设时，相邻板材接头位置应错开不小于300mm距离；与墙之间应留不小于10mm空隙。

7.3.6 大面积铺设实木复合地板面层时，应分段铺设，分段缝的处理应符合设计要求。

Ⅰ 主控项目

7.3.7 实木复合地板面层采用的材质、胶粘剂等应符合设计要求和国家、行业现行产品标准的规定。

检验方法：观察检查和检查产品的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

7.3.8 实木复合地板面层采用的材料或产品进入施工现场应进行验收，并按国家、行业现行产品标准规定对材料或产品的主要性能指标进行复验。

检验方法：检查验收记录和复验报告。

7.3.9 木搁栅、垫木和毛地板等必须做防腐、防蛀处理。

检验方法：观察检查。

7.3.10 木搁栅安装应牢固、平直。

检验方法：观察、脚踩、钢尺测量等检查。

7.3.11 面层铺设应牢固；粘贴无空鼓、松动。

检验方法：观察、脚踩或用小锤轻击检查。

Ⅱ 一般项目

7.3.12 实木复合地板面层图案和颜色应符合设计要求，图案清晰，颜色一致，板面无翘曲。

检验方法：观察、用2 m靠尺和楔形塞尺检查。

7.3.13 面层的接头应错开、缝隙严密、表面洁净。

检验方法：观察检查。

7.3.14 踢脚线表面光滑，接缝严密，高度一致。

检验方法：观察和钢尺检查。

7.3.15 实木复合地板面层的允许偏差应符合本规范表7.1.11的规定。

检验方法：应按本规范表7.1.11中的检验方法检验。

## 7.4 浸渍纸层压木质地板面层

7.4.1 本节适用于浸渍纸层压木质地板面层的施工质量检验。

7.4.2 浸渍纸层压木质地板面层采用条材或块材，以空铺或粘贴方式在基层上铺设。

7.4.3 浸渍纸层压木质地板面层可采用有毛地板和无毛地板方式铺设，其厚度应符合设计要求；其选材应符合国家、行业现行产品标准的规定。

7.4.4 浸渍纸层压木质地板面层铺设时，相邻板材接头位置应错开不小于300mm距离；衬垫层及面层与墙之间应留不小于10mm空隙。

7.4.5 浸渍纸层压木质地板面层采用空铺法在基层上铺设时，应在面层与墙之间，沿面层周边加设钢卡子。钢卡子间距宜为300mm。

Ⅰ 主控项目

7.4.6 浸渍纸层压木质地板面层采用的材质、胶粘剂等应符合设计要求和国家、行业现行产品标准的规定。

检验方法：观察检查和检查产品的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

7.4.7 浸渍纸层压木质地板面层采用的材料或产品进入施工现场应进行验收，并按国家、行业现行产品标准规定对材料或产品的主要性能指标进行复验。

检验方法：检查验收记录和复验报告。

7.4.8 毛地板必须做防腐、防蛀处理；其安装应牢固、平直，表面应洁净。

检验方法：观察、脚踩、钢尺测量等检查。

7.4.9 面层铺设应牢固、平整；粘贴无空鼓、松动。

检验方法：观察、脚踩、钢尺测量、用小锤轻击检查。

Ⅱ 一般项目

7.4.10 浸渍纸层压木质地板面层图案和颜色应符合设计要求，图案清晰，颜色一致，板面无翘曲。

检验方法：观察、用2 m靠尺和楔形塞尺检查。

7.4.11 面层的接头应错开、缝隙严密、表面洁净。

检验方法：观察检查。

7.4.12 踢脚线表面光滑，接缝严密，高度一致。

检验方法：观察和钢尺检查。

7.4.13 浸渍纸层压木质地板面层的允许偏差应符合本规范表7.1.11的规定。

检验方法：应按本规范表7.1.11中的检验方法检验。

## 7.5 软木类地板面层

7.5.1 本节适用于软木地板、软木复合地板等软木类地板面层的施工质量检验。

7.5.2 软木地板面层采用条材或块材，以粘贴方式在水泥类或毛地板基层上铺设；软木复合地板面层采用条材或块材，以空铺方式在水泥类或毛地板基层上铺设。

7.5.3 软木类地板面层采用的装饰层材料及其板块厚度应符合设计要求；其选材应符合国家、行业现行产品标准的规定。

7.5.4 软木类地板面层的毛地板在铺设时，与周边墙面之间应留出不大于20mm的空隙，表面应刨平。

7.5.5 软木地板面层铺设时，与周边墙面之间应留出8mm～12mm的空隙；软木复合地板面层铺设时，与周边墙面之间应留出8mm～12mm的空隙，并在空隙内加设钢卡子，钢卡子间距宜为300mm。

Ⅰ 主控项目

7.5.6 软木类地板面层采用的材质、胶粘剂等应符合设计要求和国家、行业现行产品标准的规定。

检验方法：观察检查和检查产品的型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

7.5.7 软木类地板面层采用的材料或产品进入现场时应进行验收，并按国家、行业现行产品标准规定对材料或产品的主要性能指标进行复验。

检验方法：检查验收记录和复验报告。

7.5.8 毛地板必须做防腐、防蛀处理；其安装应牢固、平直，表面应洁净。

检验方法：观察、脚踩、钢尺测量等检查。

7.5.9 软木类地板面层铺设应牢固；粘贴无空鼓、松动。

检验方法：观察、脚踩检查。

Ⅱ 一般项目

7.5.10 软木类地板面层的拼图、颜色等应符合设计要求，板面应无翘曲。

检查方法：观察，2m靠尺和契形塞尺检查。

7.5.11 软木类地板面层缝隙应均匀，接头位置应错开，表面应洁净。

检查方法：观察检查。

7.5.12 踢脚线表面光滑，接缝严密，高度一致。

检验方法：观察和钢尺检查。

7.5.13 软木类地板面层的允许偏差应符合本规范表7.1.11的规定。

检验方法：应按本规范表7.1.11中的检验方法检验。

8 分部（子分部）工程验收

8.0.1 建筑地面工程施工质量中各类面层子分部工程的面层辅设与其相应的基层铺设的分项工程施工质量检验应全部合格。

8.0.2 建筑地面工程子分部工程质量验收应检查下列工程质量文件和记录：

1 建筑地面工程设计图纸和变更文件等；

2 原材料的出厂检验报告和质量合格保证文件、材料进场检（试）验报告（含抽样报告）；

3 各层的强度等级、密实度等试验报告和测定记录；

4 各类建筑地面工程施工质量控制文件；

5 各构造层的隐蔽验收及其他有关验收文件。

8.0.3 建筑地面工程子分部工程质量验收应检查下列安全和功能项目：

1 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量的蓄水检验记录，并抽查复验认定；

2 建筑地面板块面层铺设子分部工程和木、竹面层铺设子分部工程采用的天然石材、胶粘剂、沥青胶结料和涂料等材料证明资料。

8.0.4 建筑地面工程子分部工程观感质量综合评价应检查下列项目：

1 变形缝的位置和宽度以及填缝质量应符合规定；

2 室内建筑地面工程按各子分部工程经抽查分别作出评价；

3 楼梯、踏步等工程项目经抽查分别作出评价。

# 附录A  不发生火花（防爆的）建筑地面材料

# 及其制品不发火性的试验方法

A.1 不发火性的定义

A.1.1 当所有材料与金属或石块等坚硬物体发生磨擦、冲击或冲擦等机械作用时，不发生火花（或火星），致使易燃物引起发火或爆炸的危险，即为具有不发火性。

A.2 试验方法

A.2.1 试验前的准备。材料不发火的鉴定，可采用砂轮来进行。试验的房间应完全黑暗，以便在试验时易于看见火花。

试验用的砂轮直径为150mm，试验时其转速应为600 r/min～1000r/min，并在暗室内检查其分离火花的能力。检查砂轮是否合格，可在砂轮旋转时用工具钢、石英岩或含有石英岩的混凝土等能发生火花的试件进行磨擦，磨擦时应加10N～20N的压力，如果发生清晰的火花，则该砂轮即认为合格。

A.2.2 粗骨料的试验。从不少于50个试件中选出做不发生火花试验的试件10个。被选出的试件，应是不同表面、不同颜色、不同结晶体、不同硬度的。每个试件重50g～250g，准确度达到1g。

试验时也应在完全黑暗的房间内进行。每个试件在砂轮上磨擦时，应加以10N～20N的压力，将试件任意部分接触砂轮后，仔细观察试件与砂轮磨擦的地方，有无火花发生。

必须在每个试件上磨掉不少于20g后，才能结束试验。

在试验中如没有发现任何瞬时的火花，该材料即为合格。

A.2.3 粉状骨料的试验。粉状骨料除着重试验其制造的原料外，并应将这些细粒材料用胶结料（水泥或沥青）制成块状材料来进行试验，以便于以后发现制品不符合不发火的要求时，能检查原因，同时，也可以减少制品不符合要求的可能性。

A.2.4 不发火水泥砂浆、水磨石和水泥混凝土的试验。主要试验方法同本节。

# 本规范用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 本规范中指定应按其他有关标准、规范执行时的写法为“应符合……要求或规定”或“应按……执行”。

建筑地面工程施工质量验收规范

条文说明

1   总  则

1.0.1 本条是在建设部新的建筑工程施工质量系列验收规范体系中，提出修订《建筑地面工程施工质量验收规范》的原则，以达到确保工程质量的目的。

1.0.2 本条规定了本规范的适用范围主要为新建建筑地面工程，对于改、扩建工程也可适用，但为确保原有建筑的安全，应由设计部门对建筑荷载能力进行校核。对于本规范中未列入的其它建筑地面工程（含基层铺设和各类面层铺设），应符合设计要求，并按现行国家和行业规范、标准进行施工质量验收。

1.0.3 本条规定了本规范检验、验收的质量标准和原则，考虑了目前的情况，还应符合建筑地面工程设计文件和承包合同附加条文中有关建筑地面工程的质量指标，但其质量指标均不得低于本规范的规定。

1.0.4 本条提出了本规范编制的依据是现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300（以下简称《统一标准》）。建筑地面工程系建筑工程中的子分部（分项）工程，因此在执行本规范时，强调应与《统一标准》配套使用。

1.0.5 由于建筑地面工程施工质量的检验与验收涉及面较广，与相关专业交叉，为了避免重复，本条提出除应按本规范执行外，尚应符合与本规范相关的其他有关国家和行业的规范、标准的规定。

2  术  语

本章共有14条术语，均系本规范有关章节中所引用的。所列术语是从本规范的角度赋予其涵义的，并与现行国家标准《建筑地面设计规范》GB50037第2章第1节的术语基本上是符合的。涵义不一定是术语的定义，主要是说明本术语所指的工程内容的含义。本章术语与现行国家标准《统一标准》中的术语配套使用。

3 基本规定

本章所列条文均系本规范各章、节中有共性方面的规定。

3.0.1 本条主要针对“建筑地面”构成各层的组成，结合本规范的适用范围，确定其各子分部工程和相应的各分项工程名称的划分，以利施工质量的检验和验收。其中：

1 “砖面层（陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层）”中未列入的砖，如广场砖、劈裂砖、仿古砖等也应归纳到砖面层中。

2 软木类地板是指《软木类地板》LY/T1657-2006中规定的各类软木地板。

3.0.2 本条是为了进一步明确和加强质量管理而提出的要求，以保证建筑地面工程的施工质量。

3.0.3 本条为强制性条文。主要是控制进场材料质量，提出进口材料或产品应有中文质量说明，以防假冒产品。并强调按规定进行验收和做好检验记录，严把材料进场质量关。

3.0.4 本条规定，对含有对人体直接有害物质的石材应严格按国家标准控制。

3.0.5 本条的规定，因木、竹面层采用的胶粘剂、饰品涂料对人体直接有害，应严格进行控制。

3.0.6 本条对低温辐射供暖地面的构造做法作出规定。

3.0.7、3.0.8 这两条强调施工顺序，避免上层与下层因施工质量缺陷而造成的返工，以保证建筑地面（含构造层）工程整体施工质量水平的提高。建筑地面各构造层施工时，不仅是本工程上、下层的施工顺序，有时还涉及到与其他各分部工程之间交叉进行。为保证相关土建和安装之间的施工质量，避免完工后发生质量问题的纠纷，强调中间交接质量检验是极其重要的。

3.0.9 本条对建筑地面工程各层的施工规定了铺设该层的环境温度。这不仅是使各层具有正常凝结和硬化的条件，更主要的是保证了工程质量。当不能满足上述温度施工时，应采取相应的技术措施。

3.0.10 本条提出是保证建筑地面工程起坡的正确性。

3.0.11 本条规定了建筑物室内接触基土的首层地面施工的具体要求。

3.0.12 本条明确了室外附属工程质量检验的标准。

3.0.13 本条提出了水泥混凝土散水、明沟必须设置伸缩缝的重要性。

3.0.14 本条提出了变形缝设置范围，强调缝的构造作用和缝的处理要求。

3.0.15 本条提出了建筑地面工程设置镶边的规定。提出“建筑地面的镶边宜与墙面或踢脚线的变化协调一致”是基于地面的颜色、对缝等美观角度考虑的。

3.0.16 本条为强制性条文。强调相邻面层的标高差的重要性和必要性，以防止有排水的建筑地面面层水倒泄入相邻面层，影响正常使用。

3.0.17 本条提出了楼梯踏步的处理规定。

3.0.18 本条提出检验水泥混凝土和水泥砂浆试块组数的规定。

3.0.19 本条强调施工工序，以保证建筑地面的施工质量。

3.0.20 本条提出子分部工程和分项工程检验批不是按抽查总数的5％计，而是采用随机抽查的自然间（标准间）和最低量，其中考虑了高层建筑中建筑地面工程量较大、较繁，改为除裙楼外按高层标准间以每三层划作为检验批。对于有防水要求的房间，虽已做蓄水检验，为保证不渗漏，随机抽查数略有提高。

3.0.21 本条提出子分部工程、分项工程的质量检验的主控项目的规定和一般项目的规定。对于分项工程的子分项目和允许偏差，考虑了目前的施工条件，提出80％（含80％）以上的检查点符合质量要求即认为合格，以及处理的有关规定。

3.0.22 本条明确了建筑地面子分部工程完工后如何组织和验收工作，进一步强化验收，以确保建筑地面工程质量。

3.0.23 本条提出常规检查方法的规定，但不排除新的工具和检验办法。

3.0.24 本条为保证面层完工后的表面免遭破损，强调做好面层的保护工作是非常必要的。

4 基层铺设

4.1 一般规定

4.1.1 本条根据现行国家标准《统一标准》附录B表B.0.1和本规范表3.0.1中对建筑地面（子分部）工程、分项工程划分表的规定提出了基层分项工程进行施工质量检验的适用范围。本节所列条文均系基层共性方面的规定。

4.1.2 本条提出了对基层材质和基层铺设夯实后的施工质量要求。

4.1.3 本条提出了在基层铺设前，对其下一层表面的施工质量要求。

4.1.4 本条提出了埋设暗管应予以稳固。

4.1.5 本条对有防静电要求的整体地面的基层提出处理方法。

4.1.6 本条规定了基层（各构造）表面质量的允许偏差值和相应的检验方法。

4.2 基土

4.2.1 本条提出了对基土的要求。并规定土层结构被扰动的基土应进行换填，换填土的压实系数应符合设计要求。

4.2.2 本条提出软弱土层应进行处理，并应按现行国家标准《建筑地基处理技术规范》JGJ7和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202进行验收。

4.2.3 本条提出施工过程中的质量控制和对土质的质量要求应符合国家现行有关标准的规定。强调分层压（夯）实的重要性。

4.2.4 本条提出填土施工前，应根据工程特点、填土料种类、密实度要求、施工条件等确定填土料的含水率控制范围、虚铺厚度、压实遍数等参数。填土压实时，土料宜控制在最优含水量的状态下进行。重要工程或大面积的地面系指厂房、公共建筑地面和高填土应采取击实试验确定最优含水量与相应的最大干密度。

Ⅰ 主控项目

4.2.5 本条对基土土质提出了严格要求，规定严禁用几种土料作地面下填土，有机物质含量大于8％的土仅用于无压要求的填方，不可作为基土填土。

4.2.6 本条强调了基土的密实度和每层压实后的压实系数不应小于0.9及检验方法。

Ⅱ 一般项目

4.2.7 本条规定了基土表面质量的允许偏差和相应的检验方法。

4.3 灰土垫层

4.3.1 本条提出了灰土垫层所采用的材料，并规定了其厚度的最小限值，以便与现行国家标准《建筑地面设计规范》GB50037（以下简称《设计规范》）相一致。

4.3.2 本条提出可采用磨细生石灰，但应按体积比与粘土拌和洒水堆放8h后使用；还提出了两种代用材料，有利于三废处理和保护环境，有一定的经济效益和社会效益。

4.3.3 本条提出了灰土垫层在施工中和施工后的质量要求。

4.3.4 本条提出了在施工中的质量保证措施。

4.3.5 本条提出了灰土垫层分段施工和不同标高时垫层的接茬方法和距离要求。

4.3.6 本条规定灰土垫层不宜在冬期施工。若必须在冬期施工，则应：

1 不得在基土受冻的状态下铺设灰土；

2 严禁采用冻土或夹有冻土块的土料。

Ⅰ 主控项目

4.3.7 本条严格规定了灰土垫层的材质要求和检验方法。

Ⅱ 一般项目

4.3.8 本条规定必须检查灰土垫层的体积比。当设计无要求时，一般常规提出熟化石灰：粘土为3：7。并提出了检验方法。

4.3.9 本条提出了灰土垫层表面质量的允许偏差值和相应的检验方法。

4.4 砂垫层和砂石垫层

4.4.1 本条规定了砂垫层和砂石垫层最小厚度的限值，以便与《设计规范》相一致。

4.4.2 本条提出了施工过程中的质量控制。

4.4.3 本条规定了砂垫层和砂石垫层分段施工时接茬处的做法，其目的是确保施工质量。

Ⅰ 主控项目

4.4.4 本条规定了垫层的材质要求和检验方法。

4.4.5 本条规定了必须检查垫层的干密度和检验方法，可采取环刀法测定干密度或采用小型锤击贯入度测定。

Ⅱ 一般项目

4.4.6 本条提出了检查垫层表面的质量缺陷和检验方法。

4.4.7 本条提出了垫层表面质量的允许偏差值和相应的检验方法。

4.5 碎石垫层和碎砖垫层

4.5.1 本条提出了垫层最小厚度的限值，以便与《设计规范》相一致。

4.5.2 本条提出了施工过程中和夯实后的质量要求，以保证施工质量。

Ⅰ 主控项目

4.5.3 本条规定了垫层材料的质量要求和检验方法。

4.5.4 本条规定必须检查垫层的密实度和检验方法。

Ⅱ 一般项目

4.5.5 本条提出了垫层的表面质量的允许偏差值和相应的检验方法。

4.6 三合土垫层

4.6.1 本条提出了三合土垫层所采用的材料；并规定了垫层最小厚度的限值，以便与《设计规范》相一致；还提出了代用材料。

4.6.2 本条提出了三合土垫层在施工过程中的质量控制。

Ⅰ 主控项目

4.6.3 本条规定了三合土垫层材料的质量要求和检验方法。

4.6.4 本条规定必须检查三合土的体积比和检验方法。

Ⅱ 一般项目

4.6.5 本条提出了三合土垫层表面质量的允许偏差值和相应的检验方法。

4.7 炉渣垫层

4.7.1 本条规定了垫层分别采用不同的组成材料的三种做法和垫层最小厚度的限值，以便与《设计规范》相一致。

4.7.2 本条提出了炉渣材料使用前的施工质量控制和炉渣闷透的时间最低限值，以防止炉渣闷不透而引起体积膨胀造成质量事故。

4.7.3 本条提出了施工过程中的质量控制，以保证垫层质量。提出了施工过程中的质量控制，以保证垫层质量。

4.7.4 本条规定了垫层施工缝的留设方法。

Ⅰ 主控项目

4.7.5 本条规定了炉渣垫层材料的质量要求和检验方法。

4.7.6 本条规定必须检查炉渣垫层的体积比和检验方法。

Ⅱ 一般项目

4.7.7 本条提出了炉渣垫层施工后的质量要求和检验方法。

4.7.8 本条提出了检查炉渣垫层表面质量的允许偏差值和相应的检验方法。

4.8 水泥混凝土及陶粒混凝土垫层

4.8.1 本条强调地面处于长期低温下应设置伸缩缝，以便引起施工中的重视。

4.8.2 本条规定了水泥混凝土、陶粒混凝土垫层最小厚度的限值，以便与《设计规范》相一致。

4.8.3 本条提出了垫层铺设前，对其下一层表面的质量要求。

4.8.4 本条规定了垫层纵、横缩缝间距的最大限值。

4.8.5 本条提出了垫层纵、横向缩缝的类型和施工质量要求，以确保垫层的质量。

4.8.6 本条提出垫层分区、段浇筑的划分方法，并应与变形缝的位置相一致。

4.8.7 本条提出了水泥混凝土、陶粒混凝土施工质量检验还要符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定的要求。

Ⅰ 主控项目

4.8.8 本条规定了水泥混凝土、陶粒混凝土垫层材料的质量要求和检验方法。规定严禁使用粘土陶粒是基于其破坏耕地，造成环境污染；而使用粉煤灰陶粒、页岩陶粒等可节约资源，综合利废。

4.8.9 本条规定必须检查水泥混凝土、陶粒混凝土的强度等级和检验方法。还规定了其强度等级的最小限值，以与设计规范相一致。

Ⅱ 一般项目

4.8.10 本条提出了水泥混凝土、陶粒混凝土垫层表面质量的允许偏差值和相应的检验方法。

4.9 找平层

4.9.1 本条提出了找平层分别采用不同的组成材料的两种做法；并规定了除执行本规范本节规定外，还应符合规范第5章相应面层的规定。

4.9.2 本条提出了铺设找平层前，其下一层施工质量的控制。

4.9.3 本条为强制性条文。针对有防水要求的建筑地面工程规定的保证施工质量要求，以免渗漏和积水等缺陷。

4.9.4 本条系统地提出了预制钢筋混凝土板板缝宽度、清理、填缝、养护和保护等各道工序的具体施工质量要求，以增强楼面与地面（架空板）的整体性，防止沿板缝方向开裂的质量缺陷。

4.9.5 本条针对预制钢筋混凝土板的板端缝之间提出应增加防止面层开裂的构造措施是很重要的，也是克服水泥类面层裂缝出现的方法之一。

Ⅰ 主控项目

4.9.6 本条规定了找平层材料的质量要求和检验方法。

4.9.7 本条规定必须检查找平层的体积比或强度等级和检验方法。还规定了其相应最小限值，以便与《设计规范》相一致。

4.9.8 本条严格规定对有防水要求的建筑地面工程的施工质量要求，强调必须进行蓄水、泼水检验，一般蓄水深度为20mm～30mm，24h内无渗漏为合格。

4.9.9 本条对有防静电要求的整体面层找平层的施工提出前提条件，其目的是确保面层的防静电效果。

有防静电要求的整体面层找平层施工时，宜在已敷设好的导电地网的基层上涂刷混凝土界面剂或用水湿润基面，用掺入复合导电粉的干性水泥砂浆均匀铺设于导电地网上。找平层厚度宜控制在25mm～30mm，并确保找平面的平整和密实。

Ⅱ 一般项目

4.9.10 本条提出了对找平层与下一层之间的施工质量要求和检验方法。

4.9.11 本条提出了对找平层表面的质量要求和检验方法。

4.9.12 本条提出了检查找平层表面质量的允许偏差值和相应的检验方法。

4.10 隔离层

4.10.1 本条强调了隔离层的材质应符合设计要求，其性能检测必须送有资质的检测单位进行认定。

4.10.2 本条提出隔离层的层数（或道数）应符合设计要求，对有种植要求的地面隔离层还应符合国家相应的现行行业标准。

4.10.3 本条提出了隔离层施工对基层的要求，规定隔离层铺设前应涂刷基层处理剂，并对基层处理剂的选择作了规定。对于可带水作业的新型防水材料，其对基层的干燥度要求应符合产品的技术要求。现浇钢筋混凝土楼板上可不设防油渗隔离层。

4.10.4 本条提出采用掺有防渗外加剂的水泥类隔离层时，其防水剂、防油渗制剂的复合掺量和水泥类隔离层的配合比、强度等级等应符合设计要求。

4.10.5 本条对铺设防水、防油渗隔离层和穿管四周、墙面以及管道与套管之间的施工工艺作了严格的规定，从施工角度保证工程质量达到隔离要求。
4.10.6 考虑到隔离层兼作面层时可能与人体接触，因此规定其材料不得对人体及环境产生不利影响。
4.10.7 本条针对厕浴间和有防水、防油渗要求的建筑地面工程，提出完工后做蓄水试验的方法和要求。

Ⅰ 主控项目

4.10.9 本条规定了隔离层的材质要求及其检验方法。

4.10.10 本条规定卷材、涂料等隔离层材料进入施工现场应进行验收和复验及其检验方法。

4.10.11 本条为强制性条文，为了防止厕浴间和有防水要求的建筑地面发生渗漏，提出防水施工工艺标准和检验方法。

4.10.12 本条规定必须检查水泥类防水隔离层的防水性能和强度等级及检验方法。

4.10.13 本条为强制性条文。严格规定了防水隔离层的施工质量要求及检验方法。

Ⅱ 一般项目

4.10.14 本条提出了隔离层的厚度要求和检验方法。对于涂膜防水隔离层，其平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的80%，检验方法可采取针刺法或割取20mm×20mm的实样用卡尺测量。

4.10.15 本条提出了隔离层与其下一层粘结质量和对防水涂层的施工质量要求及检验方法。

4.10.16 本条提出了隔离层表面质量的允许偏差值和相应的检验方法。

4.11 填充层

4.11.1 本条规定填充层的主要性能指标应符合设计要求。

4.11.2 本条提出了对填充层下一层的施工质量要求，以保证铺贴质量。

4.11.3 本条提出了对铺设填充层材料的质量要求。

4.11.4 本条对发泡水泥的配合比和发泡剂种类做出规定，是为了保证发泡水泥满足干容重≤400kg/m3，抗压强度≥0.4MPa，导热系数≤0.09W/m.K的基本物理性能指标。

抗压强度：按GB/T1190标准的加气混凝土试块切割方法，切成发泡水泥试块，烘干至衡重测得的抗压强度值。

干体积密度：发泡水泥绝热层养护28天后，测定的每立方米发泡水泥的绝干质量。

4.11.5 本条对发泡水泥填充层的厚度做出规定。水泥发泡导热系数为0.08w/(m﹒k)，要求厚度不小于40mm是为保证其满足现行国家标准《建筑节能工程施工验收规范》GB50411的要求。

4.11.6 本条对低温辐射供暖地面的填充层的伸缩缝设置作出规定。

4.11.7 本条对低温辐射供暖地面填充层施工的前提作了规定。

4.11.8 低温辐射供暖地面填充层的作用是保护加热管或发热电缆，并使热量比较均衡地传至地面，因此要求填充层有一定的厚度。考虑到楼层的净高和地面荷载，填充层亦不宜太厚。通过实验和工程实践证明，加热管、发热电缆上部有约30mm厚的保护层时，能够满足以上要求。考虑到填充层上部还有30mm左右的水泥砂浆找平层，可以协同起到均衡温度的作用。因此规定低温热水系统填充层厚度宜取50mm，发热电缆系统填充层厚度宜取35mm。 
4.11.9 避免机械设备振捣和在管内施加一定的预压力，既可以防止因施工荷载而使加热管产生变形，又可以及时发现管道的损坏。控制施工荷载和高温热源接近是为了防止在混凝土强度未达设计值时受到重压和温度应力使填充层破坏，从而导致加热管和发热电缆开裂、破坏。

4.11.10 填充层混凝土强度接近设计强度值，此时加热不会造成因加热管和发热电缆膨胀而导致填充层开裂破坏。

4.11.11 本条是为防止隔音垫在出地面收口处形成声桥而提出的技术措施和工艺要求。

4.11.12 本条对隔声地面隔音垫上部构造层的施工作出规定。

Ⅰ 主控项目

4.11.15 本条规定了填充层的材质要求及其检验方法。

4.11.16 对有保温隔热、辐射采暖和隔声要求的地面填充层，接缝不密闭将会影响阻隔或传导效果，从而影响设计功能的实现，故做出要求密封良好的规定。

4.11.17 本条规定了发泡水泥的材质和施工要求及其检验方法。

Ⅱ 一般项目

4.11.18 本条提出了填充层铺设后的质量要求和检验方法.

4.11.19 保温隔热地面填充层裂纹过多过长，地面的保温隔热性能会因此而下降。

4.11.20 本条提出了填充层表面质量的允许偏差值和相应的检验方法。

4.11.21 本条提出了隔音层表面质量的允许偏差值和相应的检验方法。

4.12 绝热层

4.12.1 本条对绝热层的厚度、构造做法、材质、导热系数等提出要求。地面工程施工完成后，其热工性能应符合现行国家和行业技术标准《公共建筑节能设计标准》GB50189、《民用建筑节能设计标准》JGJ26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411等的规定。

4.12.2 本条对建筑物室内接触基土的首层地面及楼层楼板铺设绝热层的前提条件作出规定。

4.12.3 本条提出有防水、防潮要求的地面铺设绝热层前，其防水、防潮隔离层应验收合格。

4.12.4 本条是为了防止因构造缺陷而产生热桥，从而影响地面的保温隔热效果。

4.12.5 本条提出地面绝热层与地面面层之间应设水泥类结合层，并应按构造配筋。

4.12.6 本条提出地面绝热层采用外保温做法的适用范围。

4.12.7 本条提出无地下室的建筑，其勒角处绝热层的铺设方法。

4.12.8 本条提出不宜采用松散型材料或抹灰浆料作为地面绝热层材料。

4.12.9 地面绝热层与墙、柱、过门交接处以及大面积地面分段设置伸缩逢是为了防止因温差而产生地面伸缩，导致建筑地面开裂、拱起破坏。伸缩逢宜采用保温隔热的柔性材料进行嵌填。

4.12.10 本条为强制性条文，对绝热材料的性能指标做出规定。

Ⅰ 主控项目

4.12.11 本条提出地面绝热层的材料应符合设计要求和国家现行产品标准的规定及检验方法。

4.12.12 本条提出地面绝热层的材料进入施工现场应进行验收和复验及检验方法。绝热材料的性能对于地面的保温、隔热效果起到决定性的作用。为了保证绝热材料的质量，避免不合格材料用于地面保温隔热工程，须由监理人员对进入现场的地面绝热材料现场见证、随机抽样，送有资质的试验、检测单位对有关性能参数进行复验，复验结果作为地面保温隔热工程质量验收的重要依据之一。

4.12.13 本条对板块状地面绝热材料的铺设方法提出要求和检验方法。

4.12.14 本条对水泥混凝土结合层的厚度、构造等提出要求和检验方法。

4.12.15 本条对地面绝热层的厚度提出要求和检验方法。

4.12.16 本条规定了地面绝热层伸缩缝的设置要求和检查方法。

4.12.17 本条对地面绝热层与地面面层之间的水泥混凝土结合层的面层允许偏差提出要求和检验方法。

5 整体面层铺设

5.1 一般规定

5.1.1 本条根据现行国家标准《统一标准》的子分部工程划分，指明内容的适用范围及本章所列面层为整体面层子分部的分项工程。细石混凝土属混凝土，故加“（含细石混凝土）”以明确。

5.1.2 本条提出低温辐射供暖地面采用整体面层时宜采用水泥混凝土或水泥砂浆，并对铺设程序作出规定。

5.1.3 本条规定了低温辐射供暖地面采用整体面层时，地面伸缩缝的留置要求。

5.1.4 本条提出铺设低温辐射供暖地面的整体面层时对基层的注意事项。

5.1.5 本条强调铺设整体面层对水泥类基层的要求，以保证上下层结合牢固。混凝土基层的抗压强度宜大于20MPa，表面拉拔强度宜大于1.5MPa，混凝土基层的表面修补或找平应按《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212的要求进行。

5.1.6 本条就防治整体类面层因温差、收缩等造成裂缝或拱起、起壳等质量缺陷，提出原则性的设缝要求，施工过程中应有较明确的工艺要求。

5.1.7本条是对养护及使用前的保护要求，以保证面层的耐久性能。

5.1.8 本条主要是为了防治水泥类踢脚线的空鼓。

5.1.9 本条为一般规定，主要是对压光、抹平等的工序要求，防止因操作使表面结构破坏，影响面层质量。

5.1.10 本规范表5.1.10规定了各整体类面层表面平整度、踢脚线上口平直、缝格平直的允许偏差限值。

5.2 水泥混凝土面层

5.2.1 本条对面层厚度提出要求，因此施工过程中应对面层厚度采取控制措施并进行检查，以符合本规范和设计对面层厚度的要求。

5.2.2 本条提出铺设水泥混凝土面层时不得留施工缝及对接槎处的质量作出规定。

Ⅰ 主控项目

5.2.3 本条对粗骨料的粒径提出要求和检验方法。

5.2.4 本条对防水水泥混凝土中掺入的外加剂提出要求和检验方法。

5.2.5 本条对面层强度和抗渗等级提出要求和检验方法。

5.2.6 本条对面层结合牢固提出要求和检验方法。

Ⅱ 一般项目

5.2.7 本条对面层的表面外观质量提出要求和检验方法。

5.2.8 本本对面层的坡度提出要求和检验方法。

5.2.9 本条对踢脚线质量提出要求和检验方法。
5.2.10 本条对面层的允许偏差提出要求和检验方法。

5.3 水泥砂浆面层

5.3.1 本条对面层厚度提出要求，施工中应采取相应控制措施并进行检查。

Ⅰ 主控项目

5.3.2 本条对面层所有材料如水泥、砂或石屑提出要求和检验方法。

5.3.3 本条对防水水泥砂浆掺入的外加剂提出要求和检验方法。

5.3.4 本条对水泥砂浆的强度等级提出要求和检验方法。

5.3.5 本条规定了有排水、防水要求的水泥砂浆面层的施工质量要求和检验方法。

5.3.6 本条对面层结合牢固提出要求和检验方法。

Ⅱ 一般项目

5.3.7 本条对面层的坡度提出要求和检验方法。

5.3.8 本条对面层的表面外观质量提出要求和检验方法。

5.3.9 本条对踢脚线质量提出要求和检验方法。

5.3.10 本条对面层的允许偏差提出要求和检验方法。

5.4 水磨石面层

5.4.1 本条规定防静电水磨石拌和料内应掺入导电材料，并明确面层厚度除有特殊要求外，宜为12mm～18mm。

5.4.2 本条明确深色、浅色水磨石面层应采用的水泥品种及对彩色面层使用水泥和颜料的要求。

5.4.3 本条明确面层的结合层、水泥砂浆的体积比、相应的强度等级以及水泥砂浆稠度要求。

5.4.4 本条对防静电水磨石面层中分格条的铺设作出规定。

防静电水磨石面层中的分格条宜按如下要求进行铺设：

找平层经养护达到5Mpa以上强度后，先在找平层上按设计要求弹出纵、横垂直分格墨线或图案分格墨线，然后按墨线截裁经校正、绝缘、干燥处理的导电金属分格条。导电金属分格条的间距宜控制在3mm～4mm，且十字交叉处不得碰接，如图5.4.4所示（当采用不导电分格条时，十字交叉处不受此限制）。分格条的嵌固可用纯水泥浆在分格条下部抹成八字角（与找平层约成30°角）通长座嵌牢固，八字角的高度宜比分格条顶面低3mm～5mm。在距十字中心的四个方向应各空出20mm不抹纯水泥浆，使石子能填入夹角内。

5.4.5 本条明确普通水磨石面层的磨光遍数。

5.4.6 本条要求在水磨石面层磨光后应做好面层保护，防止污染。

5.4.7 本条规定防静电水磨石面层应涂抹一层防静电剂和地板蜡，并作抛光处理。

Ⅰ 主控项目

5.4.8 本条强调了对水磨石面层石粒、颜料的要求和检验方法。

5.4.9 本条明确对水磨石面层拌合料体积比的要求和检验方法。

5.4.10 本条提出对防静电水磨石面层应进行接地电阻、表面电阻检测和检验方法。

5.4.11 本条强调了水磨石面层与下一层结合应牢固、无空鼓和检验方法。

Ⅱ 一般项目

5.4.12 本条明确对面层目测检查的要求和方法。

5.4.13 本条明确对水磨石踢脚线的要求和检验方法。

5.4.14 本条明确对水磨石面层的允许偏差和检验方法。

5.5 水泥基硬化耐磨面层

5.5.1 本条说明水泥基硬化耐磨面层目前常用的材料及铺设方法。

5.5.2 本条对水泥基硬化耐磨面层采用拌合施工时的配合比和采用撒布施工时的单位面积撒布量及撒布时间提出要求。

5.5.3 本条提出为加强面层与基层的粘结，水泥基硬化耐磨面层采用拌合铺设时需事先铺设结合层。

5.5.4 本条对面层留缝提出要求及方法。

5.5.5 本条强调面层铺设后应养护。

5.5.6 本条对水泥基硬化耐磨面层投入使用时的强度提出要求。

Ⅰ 主控项目

5.5.7 本条提出水泥基硬化耐磨面层的材料应符合设计要求和国家现行产品标准的规定及检验方法。

5.5.8 本条对水泥基硬化耐磨面层所用水泥强度等级、钢（铁）屑粒径、钢纤维等作出规定和检验方法。

5.5.9 本条明确了水泥基硬化耐磨面层拌合料的铺设厚度和抗压强度要求。

5.5.10 本条提出水泥基硬化耐磨面层采用撒布铺设时的耐磨材料撒布厚度和基层强度及厚度要求。

5.5.11 本条对面层结合牢固提出检验要求和检验方法。

Ⅱ 一般项目

5.5.12 本条对面层的坡度提出检验要求和检验方法。

5.5.13 本条对面层的表面外观质量提出要求和检验方法。

5.5.14 本条对踢脚线质量提出要求和检验方法。

5.5.15 本条对水泥基硬化耐磨面层的允许偏差提出要求和检验方法。

5.6 防油渗面层

5.6.1 本条对防油渗面层作出定义。

5.6.2 本条对防油渗隔离层做法提出原则要求，施工前应提出详细明确的工艺要求，施工中应严格执行。

5.6.3 本条对防油渗混凝土面层厚度及施工配合比等提出明确要求，以便施工中加强控制。

5.6.4 本条对防油渗混凝土的浇筑及分区段缝提出原则要求，施工时应拟订详细工艺要求并严格执行。

5.6.5 本条对防油渗水泥混凝土面层的一些构造做法作出规定。

5.6.6 本条对防油渗涂料面层的厚度及所用材料作出规定。

Ⅰ 主控项目

5.6.7 本条对防油渗水泥混凝土所用的材料作出规定和检验方法。

5.6.8 本条对防油渗面层材料的强度等级、抗渗性能提出要求和检验方法。

5.6.9 本条对面层结合牢固提出要求和检验方法。

5.6.10 本条对防油渗涂料面层结合牢固等提出要求和检验方法。

Ⅱ 一般项目

5.6.11 本条对面层的坡度提出要求和检验方法。

5.6.12 本条对面层的表面外观质量提出要求和检验方法。

5.6.13 本条对踢脚线质量提出要求和检验方法。

5.6.14 本条对面层的允许偏差提出要求和检验方法。

5.7 不发火（防爆的）面层

5.7.1 本条明确了不发火（防爆的）面层采用的材料种类，并指出铺设厚度应符合设计要求。其它不发火材料包括不发火橡胶、不发火塑料、不发火石材、不发火木材以及不发火地坪涂料等。

5.7.2 本条明确水泥类拌合料及其它材料的不发火（防爆的）面层铺设的质量要求应同本规范同类面层的规定。

5.7.3 本条明确不发火（防爆的）面层采用的材料和硬化后的试件，应在金刚砂轮上做磨擦试验，并附试验方法和要求（见附录A）。

Ⅰ 主控项目

5.7.4 本条为强制性条文。强调面层在原材料加工和配制时，应随时检查，不得混入金属或其他易发生火花的杂质。

5.7.5 本条强调面层的强度等级必须符合设计要求和检验方法。

5.7.6 本条强调面层与基层的结合必须牢固、无空鼓和检验方法。

5.7.7 本条明确面层的试件必须检验合格和检验方法。

Ⅱ 一般项目

5.7.8 本条明确面层目测检查的要求和检验方法。

5.7.9 本条明确踢脚线的要求和检验方法。

5.7.10 本条明确面层的允许偏差及检验方法。

5.8 自流平面层

5.8.1 本条明确了自流平面层的种类。

5.8.2 本条提出自流平面层与墙、柱等连接处的细部构造应符合设计要求。

5.8.3 本条对自流平面层的基层质量提出要求。

5.8.4 本条提出自流平面层的基层面的含水率要求和检验方法。

5.8.5 本条提出自流平面层的各构造层应符合设计要求。

5.8.6 本条提出自流平面层有特殊要求时应达到设计要求。

Ⅰ 主控项目

5.8.7 本条提出自流平面层的铺涂材料应符合设计要求和国家现行产品标准的规定及检验方法。

5.8.8 本条提出自流平面层的铺涂材料进入施工现场应进行验收和复验及检验方法。通常，复验的项目包含涂膜颜色、粘稠度、表干时间、实干时间等。

5.8.9 本条对自流平面层结合层下一层的强度提出要求和检验方法。

5.8.10 本条对自流平面层的各构造层之间的粘结牢度提出要求和检验方法。

5.8.11 本条对自流平面层的施工质量提出要求和检验方法。

Ⅱ 一般项目

5.8.12 本条提出自流平面层的分层施工要求和检验方法，各层施工应在前一层达到表干时方可进行。

5.8.13 本条提出自流平面层的表面观感要求和检验方法。

5.8.14 本条明确对自流平面层的允许偏差和检验方法。

5.9 薄涂型地面涂料面层

5.9.1 本条对薄涂型地面涂料面层作出定义。

5.9.2 本条对基层的强度等级和表面质量提出要求。

5.9.3 本条对不同类型涂料面层的基层面的含水率提出要求。

5.9.4 本条对面层的厚度、颜色提出要求。薄涂型地面涂料面层的厚度一般为1mm～2mm。

Ⅰ 主控项目

5.9.5 本条提出薄涂型地面涂料面层的涂料应符合设计要求和国家现行产品标准的规定及检验方法。

5.9.6 本条提出薄涂型地面涂料面层的涂料进入施工现场应进行验收和复验及检验方法。通常，复验的项目包含粘稠度、表干时间、实干时间等。

5.9.7 本条对薄涂型地面涂料面层的施工质量提出要求和检验方法。

Ⅱ 一般项目

5.9.8 本条对薄涂型地面涂料的找平施工提出要求和检验方法。

5.9.9 本条提出薄涂型地面涂料面层的表面观感要求和检验方法。

5.9.10 本条明确对薄涂型地面涂料面层的允许偏差和检验方法。

5.10 塑胶面层

5.10.1 本条阐述塑胶面层按施工工艺可分为现浇型和卷材（块材）型两大类，在沥青混凝土或水泥类基层上铺设。

现浇型塑胶材料一般是指以聚氨酯为主要材料的混合弹性体以及丙烯酸塑胶面层，采用现浇法施工；卷材（块材）型塑胶面层材料一般是指聚氨酯面层（含组合层）、ＰＶＣ面层（含组合层）、橡胶面层（含组合层）等，采用粘贴法施工。

塑胶面层按使用功能分类，可分为塑胶运动地板（面）和一般塑料面层。用作体育竞赛的塑胶运动地板（面）除应符合本节要求外，还应符合国家现行体育竞赛场地专业规范的要求；一般塑料面层的施工质量验收应符合本规范“6.6塑料板面层”的规定。

5.10.2 本条对基层质量提出要求。对于水泥类基层，可用水泥砂浆或水泥基自流平涂层作为找平层，应视塑胶面层的具体要求而定；沥青混凝土基层应采用不含蜡或低蜡沥青，沥青混凝土基层应符合《沥青路面施工及验收规范》GB50092的要求。一般情况下，塑胶运动地板（面）的基层宜采用半刚性的沥青混凝土。

5.10.3 本条对塑胶面层铺设时的环境温度提出要求。

Ⅰ 主控项目

5.10.4 本条提出塑胶面层所用材料应符合设计要求和国家现行产品标准的规定及检验方法。

5.10.5 本条对现浇型塑胶面层的配合比和材料、成品试件提出要求和检验方法。对于现浇型塑胶面层材料，除需确认各种原材料是否相互兼容、面层表面是否具有理想的耐久性和良好的运动性能，还需确认原材料的成分、组合、铺装工艺、长期使用不会对环境造成污染。因此，现浇型塑胶面层的各种原材料及其成品试件在施工前必须经过专业实验室检测合格。

5.10.6 本条提出卷材（块材）型塑胶面层材料进入施工现场应进行验收和复验及检验方法。通常，复验的项目包含硬度（邵A）、拉断伸长率、压缩复原率、阻燃性等。

5.10.7 本条对现浇型和卷材（块材）型塑胶面层与基层的粘结牢固提出要求和检验方法。

Ⅱ 一般项目

5.10.8 本条提出塑胶面层的各组合层厚度、坡度、表面平整度应符合设计要求和检验方法。

5.10.9 本条对塑胶面层的表面观感质量提出要求和检验方法。

5.10.10 本条对卷材（片材）型塑胶面层的焊缝质量提出要求和检验方法。

5.10.11 本条明确对塑胶面层的允许偏差要求和检验方法。

6 板块面层铺设

6.1 一般规定

6.1.1 本条阐明板块面层子分部施工质量检验所涵盖的分项工程为砖面层、大理石和花岗石面层、预制板块面层、料石面层、塑料板面层、活动地板面层、钢板面层、地毯面层等。

6.1.2 本条提出低温辐射供暖地面采用板块面层时宜采用的板块面层类型，并对铺设程序作出规定。

6.1.3 本条规定了低温辐射供暖地面采用板块面层时，地面伸缩缝的留置要求。

6.1.4 本条提出铺设低温辐射供暖地面的板块面层时对基层的注意事项。

6.1.5 本条规定了板块面层施工时基层应具有的强度。

6.1.6 本条对结合层和填缝材料为水泥砂浆时的拌制材料提出要求，以满足强度等级和适用性要求为主。

6.1.7 本条对沥青胶结材料提出应符合设计要求和国家现行的产品标准。

6.1.8 小于1/4板块边长的边角，影响观感效果，故作此规定。

6.1.9 本条同水泥类材料的养护标准要求。

6.1.10 本条提出室内冬夏温差较大的板块面层应设置伸缩缝及其做法。

6.1.11 本条主要是为防治板块类踢脚线的空鼓。

6.1.12 本条对板块面层允许偏差和检验方法提出标准。标准考虑了不同板块的材料质量和材料特性对其铺设质量的影响。

6.2 砖面层

6.2.1 本条阐明了砖面层可分为陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖和水泥花砖等。对于近年来广泛应用的广场砖、劈裂砖、仿古砖等，也应归纳到本节中。

6.2.2 本条明确有防腐蚀要求的砖面层应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212的规定；有耐火要求的砖面层应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和现行行业标准《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》GB/T17369的规定。

6.2.3 本条对水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时，在铺贴前检验和铺贴时、铺贴后养护提出了应遵守的规定。
6.2.4 本条提出对陶瓷锦砖铺贴检验的有关质量要求。
6.2.5 本条是按照热沥青特点而作出的规定。

6.2.6 本条对室内最高温度超过30度，最低温度低于5度时大面积铺设陶瓷地砖、缸砖地面提出要求，其目的是将环境温度对施工质量的影响程度降至最低。

Ⅰ 主控项目

6.2.7 本条作为主控项目，规定了砖的品种、质量应符合设计要求和国家现行产品标准的规定及检验方法。

6.2.8 本条规定了面层与基层的结合要求和检验方法。

Ⅱ 一般项目

6.2.9 本条规定了面层与基层的结合要求和检验方法。

6.2.10 本条为砖面层的镶边质量检验要求和方法。

6.2.11 本条为为砖面层踢脚线质量检验标准和方法。

6.2.12 本条对面层坡度提出质量检验标准和方法。以检查泼水不积水和蓄水不漏水为主要标准。

6.2.13 本条提出了检查砖面层表面质量的允许偏差和相应的检验方法。

6.3大理石面层和花岗石面层

6.3.1 本条提出大理石和花岗石板材面层应在结合层上铺设。鉴于大理石为石灰岩，用于室外易风化；磨光花岗石用于室外地面易滑伤人。因此，大理石和磨光花岗石板材不得用于室外地面。

6.3.2 本条为板材的现场检验、使用品种、试拼等方面的规定。

6.3.3 本条对大理石、花岗石板面层的铺设提出规定，以便于检查验收。

Ⅰ 主控项目

6.3.4 本条作为主控项目，规定了所用板块的品种、质量应符合设计要求和国家现行产品标准的规定及检验方法。

6.3.5 本条规定了面层与基层的结合要求和检验方法。

Ⅱ 一般项目

6.3.6 本条为大理石、花岗石面层观感质量要求和检验方法。

6.3.7 本条为为大理石、花岗石面层踢脚线的质量检验标准和方法。

6.3.8 本条对面层坡度提出质量检验标准和方法。以检查泼水不积水和蓄水不漏水为主要标准。

6.3.9 本条提出了检查大理石和花岗石面层表面质量的允许偏差和相应的检验方法。

6.4 预制板块面层

6.4.1 本条阐明了预制板块面层分为水泥混凝土板块、水磨石板块、人造石板块三种板材。玉晶石板块和微晶石板块属于人造石板块。

6.4.2 本条对现场加工的预制板块提出质量验收规定。

6.4.3 本条对不同色泽的预制板材填缝材料提出验收规定，若设计有要求，按设计要求验收。

6.4.4 本条规定了的不同品种和强度等级的预制板块的使用方法。

6.4.5 本条规定了预制板块缝隙的处理方法。

Ⅰ 主控项目

6.4.6 本条作为主控项目，规定了所用板块的品种、质量应符合设计要求和国家现行产品标准的规定及检验方法。

6.4.7 本条规定了面层与基层的结合要求和检验方法。

Ⅱ 一般项目

6.4.8 本条对预制板块的缺陷作出规定和检验方法。

6.4.9 本条是对预制板块观感、质量的规定和检验方法。

6.4.10 本条是对面层镶边观感质量的要求和检验方法。

6.4.11 本条为面层踢脚线质量检验标准和方法。

6.4.12 本条提出了检查预制板块面层表面质量的允许偏差和相应的检验方法。

6.5 料石面层

6.5.1 本条阐明料石面层为天然条石和块石及其对基层的要求。

6.5.2 本条明确所用石材的规格、技术等级和厚度以设计要求为检验依据。

6.5.3 本条规定不导电料石面层为辉绿岩石加工而成，除设计规定外，采用其他材料验收将不予认可。

6.5.4 本条对条石、块石面层的结合层厚度及基土层作出规定。

Ⅰ 主控项目

6.5.5 本条提出面层材质规定和条石、块石的强度等级规定及检验方法。

6.5.6 本条为面层和基层的结合要求和检验方法。

Ⅱ 一般项目

6.5.7 本条以满足观感要求为主，并规定检验方法。

6.5.8 本条为面层允许偏差和检验方法。

6.6塑料板面层

6.6.1 本条阐明塑料板面层采用的材料品种和铺设方法。

6.6.2 本条对水泥类基层表面规定了验收要求，并规定不应有麻面、起砂、裂缝等。

6.6.3 鉴于胶结剂含有害物对人体有直接影响，规定胶结剂必须执行现行国家标准，不再作具体规定。基层和面层能否结合好应做相容性试验。

6.6.4 本条对塑料焊条的选择做了具体规定。

6.6.5 本条对铺贴塑料板面层时的室内相对湿度和温度提出要求。

6.6.6 本条对塑料板地面的养护时间作了规定。

6.6.7 本条规定是确保地面的防静电效果。

Ⅰ 主控项目

6.6.8 本条规定面层材料应符合设计和国家现行产品标准的要求，并规定了检验方法。

6.6.9 本条对面层与下一层粘结质量检验提出了标准和允许存在的局部脱胶的限度，并提出了检验方法。

Ⅱ 一般项目

6.6.10 本条为塑胶板面层的观感质量标准和检验方法。

6.6.11 本条为板块焊接时的质量要求和检验方法。

6.6.12 本条对镶边质量提出规定和检验方法。

6.6.13 本条提出了踢脚线粘合的质量要求。

6.6.14 本条为塑胶板面层允许偏差和检验方法。

6.7 活动地板面层

6.7.1 本条阐明了活动地板面层适用于有防尘和防静电要求的专业用房，对其构造要求作了明确规定。

6.7.2 本条对板块的基层和金属支架牢固度规定了质量检验要求。

6.7.3 本条对活动地板的面层承载力和体积电阻率作出规定。

6.7.4 本条对金属支架支承的现浇水泥混凝土基层规定了检验标准。

6.7.5 本条对防静电要求较高的活动地板的接地作出规定。如设计未明确接地方式，可选择单点接地、多点接地、混合接地等。

6.7.6 本条对面板的搁置作出验收规定。

6.7.7 本条对活动地板镶补作出质量检验规定，并对切割边镶补处理要求作出规定。

6.7.8 本条主要源于洞口处人员活动频繁，洞口四周侧边和转角易损坏，意在洞口处进行加强，并作为洞口处质量检验的依据。

6.7.9 本条对活动地板的特殊部位的处理作出规定。

Ⅰ 主控项目

6.7.10 本条为面层的材质要求及检验方法。

6.7.12 本条是为满足观感和动感要求进行的规定和检验方法。

Ⅱ 一般项目

6.7.13 本条为观感质量的规定和检验方法。

6.7.14 本条为对面层的允许偏差提出要求和检验方法。

6.8 钢板面层

6.8.1 本条阐述钢板面层采用的钢板种类。

6.8.2 提出本条是为避免钢板面层及其配件锈蚀后不易更换，影响使用。

6.8.3 提出本条是为避免钢板面层影响磁性设备（如磁盘吊车）的正常工作。

Ⅰ 主控项目

6.8.4 本条提出钢板面层采用的钢板应符合设计要求和国家现行产品标准的规定及检验方法。

6.8.5 本条提出应按设计要求进行面层与基层的固定和面层的接缝处理。

6.8.6 本条提出面层及其附件的焊缝质量应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定及检验方法。

6.8.7 本条提出面层与基层的结合牢固和检验方法。

Ⅱ 一般项目

6.8.8 本条提出钢板的外观质量要求和检验方法。

6.8.9 本条提出面层的施工质量要求和检验方法。

6.8.10 本条提出面层的镶边用料及尺寸应符合设计要求和检验方法。

6.8.11 本条提出踢脚线的施工质量要求和检验方法。

6.8.12 本条为对面层的允许偏差提出要求和检验方法。

6.9 地毯面层

6.9.1 本条规定了地毯面层采用的材料类型。

6.9.2 本条提出地毯面层采用的铺设方法。

6.9.3 本条规定了对地毯面层下水泥类面层（或基层）的施工质量要求。

6.9.4 本条规定了地毯面层下衬垫的铺设质量要求。

6.9.5 本条提出对空铺地毯的铺设要求。

6.9.6 本条提出对实铺地毯的铺设要求。

6.9.7 本条提出对楼梯地毯的铺设要求。

Ⅰ 主控项目

6.9.8 本条规定地毯面层采用的产品应符合设计要求和国家现行产品标准的规定。

6.9.10 本条规定了地毯表面的施工质量要求和检验方法。

Ⅱ 一般项目

6.9.11 本条规定了地毯表面的的施工质量要求和检验方法。

6.9.12 本条规定了地毯与其他面层交接处、收口处的施工质量要求和检验方法。

7 木、竹面层铺设

7.1 一般规定

7.1.1 本章明确了建筑地面工程木、竹面层（子分部工程）是由实木、实木集成、竹地板面层、实木复合地板面层、浸渍纸层压木质地板面层、软木类地板面层等分项工程组成，并对其各分项工程（包括免刨、免漆类的板、块）面层的施工质量检验或验收作出了规定。

7.1.2 本条提出低温辐射供暖地面采用木、竹面层时宜采用的地板类型。

7.1.3 本条提出低温辐射供暖地面采用木、竹面层时的铺设方法和要求。

7.1.4 本条提出低温辐射供暖地面采用木、竹面层时的留缝要求和缝隙处理方法。

7.1.5 本条提出铺设低温辐射供暖地面的木、竹面层时对基层的注意事项。

7.1.6 木、竹地板面层构成的各类木搁栅、垫木、毛地板等材板质量应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的要求。木、竹地板面层构成的各层木、竹材料（含免刨、免漆类产品）除达到设计选材质量等级要求外，必须严格控制其含水率限值和防腐、防蛀、防潮的处理，严禁采用沥青类处理剂，其处理剂产品的技术质量标准必须符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。

7.1.7 建筑工程的厕浴间、厨房及有防水、防潮要求的建筑地面与木、竹地面应有建筑标高差，其标高差必须符合设计要求；与其相邻的木、竹地面层应有防水、防潮处理，防水、防潮的构造处理及做法应符合设计要求。

7.1.8 木、竹面层铺设在水泥类基层上，其基层的技术质量标准应符合本规范整体面层的铺设要求。水泥类基层通过质量验收后方可进行木、竹面层铺设施工。

7.1.9 建筑地面木、竹面层采用架空构造设计时，其搁栅下的架空构造的施工除应符合设计要求外，尚应符合下列规定：

1 架空构造的砖石地垅墙（墩）的砌筑和质量检验应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。

2 架空构造的水泥混凝土地垅墙（墩）的浇筑和质量检验应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的要求。

3 木质架空构造的铺设施工和质量检验应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的要求。

4 钢材架空构造的施工和质量检验应符合现行国家标准《钢结构施工质量验收规范》GB50205的要求。

7.1.10 调研及考察及实施结果证明，木、竹面层的面层构造层、架空构造层、通风等设计与施工是组成建筑木、竹地面的三大要素，其设计与施工质量结果直接影响建筑木、竹地面的正常使用功能、耐久程度及环境保护效果；通风设计与施工尤为突出，无论原始的自然通风，或是近代的室内外的有组织通风，还是现代的机械通风，其通风的长久功能效果主要涉及室内通风沟、地面通风孔、室外通风窗的构造、施工及管理必须符合设计要求。所以本规范从施工方面明确其重要性。

7.1.11 本条对木、竹面层的允许偏差和检验方法提出标准。

7.2 实木、实木集成、竹地板面层

7.2.1～7.2.8 本节各条对关键施工过程控制提出了要求，同时强调木搁栅固定时应采取措施防止损坏基层和基层中的预埋管线；为防止实木、实木集成、竹地板面层整体产生线膨胀效应，对木搁栅与墙之间留出20mm的缝隙、毛地板与墙之间留出8mm～12mm的缝隙、实木、实木集成、竹地板与墙之间留出8mm～12mm缝隙的做法提出了构造要求。

Ⅰ 主控项目

7.2.9 本条提出实木、实木集成、竹地板面层所采用的材质、铺设时的木（竹）材含水率、胶粘剂等应符合设计要求和国家、行业现行产品标准的规定，如：实木地板应符合《实木地板技术条件》GB/T15.36.1和《实木地板检验和试验方法》GB/T15036.2的规定；实木集成地板应符合《实木集成地板》LY/T 1614的规定；竹地板应符合《竹地板》GB/T20240的规定；胶粘剂应符合《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583的规定，并提出检验方法。

7.2.10 本条规定实木、实木集成、竹地板面层所采用的材料或产品进入施工现场应进行验收和复验及其检验方法。通常，实木地板至少应复验其含水率，实木集成地板至少应复验其浸渍剥离，竹地板至少应复验其浸渍剥离、表面抗冲击等。

7.2.11～7.2.13  强调采用的木搁栅、垫木和毛地板必须进行防腐、防蛀处理；木搁栅安装必须牢固、平直；面层铺设必须牢固、无松动，脚踩检验时不应有明显的声响。

Ⅱ 一般项目

7.2.14～7.2.19 要求板缝严密，接头错开，粘、钉严密，高度一致；表面观感应刨平、磨光、洁净，无刨痕、毛刺，图案清晰、颜色均匀一致。明确了实木、实木集成、竹地板面层施工质量的允许偏差应符合本规范表7.1.11的规定。

7.3 实木复合地板面层

7.3.1～7.3.6 实木复合地板面层采用条材或块材或拼花实木复合地板，以空铺或粘贴（满粘或点粘）法施工。本节对其关键施工过程控制和构造提出了要求。

Ⅰ 主控项目

7.3.7 本条提出实木复合地板面层采用的材质、胶粘剂等应符合设计要求和国家、行业现行产品标准的规定，如实木复合地板应符合《复合地板》GB/T18103、《实木复合地板用胶合板》LY/T1738的规定；胶粘剂应符合《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583的规定，并提出检验方法。

7.3.8 本条规定实木复合地板面层采用的材料或产品进入施工现场应进行验收和复验及其检验方法。通常，实木复合地板至少应复验其浸渍剥离等。

7.3.9～7.3.11 强调木搁栅、垫木和毛地板等必须进行防腐、防蛀处理；铺设必须牢固，粘贴无空鼓、松动，脚踩检验时不应有明显的声响。

Ⅱ 一般项目

7.3.12～7.3.15 强调面层应缝隙严密，接头错开，表面观感图案清晰、颜色一致，板面无翘曲，踢脚线高度应一致。明确了实木复合地板面层施工质量的允许偏差应符合本规范表7.1.11的规定。

7.4 浸渍纸层压木质地板面层

7.4.1～7.4.5 浸渍纸层压木质地板面层采用条材或块材，以空铺或粘贴（满粘或点粘）法施工。本节对其关键施工过程控制和构造提出了要求。

Ⅰ 主控项目

7.4.6 本条提出浸渍纸层压木质地板面层采用的材质、胶粘剂等应符合设计要求和现行国家产品标准的规定，如浸渍纸层压木质地板应符合《浸渍纸层压木质地板》GB/T18102的规定；胶粘剂应符合《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583的规定，并提出检验方法。

7.4.7 本条规定浸渍纸层压木质地板面层采用的材料或产品进入施工现场应进行验收和复验及其检验方法。通常，浸渍纸层压木质地板至少应复验其密度、表面胶合强度等。

7.4.8、7.4.9 强调毛地板必须进行防腐、防蛀处理；铺设必须牢固、平整，粘贴无空鼓、松动，脚踩检验时不应有明显的声响。

Ⅱ 一般项目

7.4.10～7.4.13 强调面层应缝隙严密，接头错开，表面观感图案清晰、颜色一致，板面无翘曲，踢脚线高度应一致。明确了浸渍纸层压木质地板面层施工质量的允许偏差应符合本规范表7.1.11的规定。

7.5 软木类地板面层

7.5.1～7.5.5 软木地板面层采用条材或块材，以粘贴方式施工；软木复合地板面层采用条材或块材，以空铺方式施工。本节对其关键施工过程控制和构造提出了要求。

Ⅰ 主控项目

7.5.6 本条提出软木类地板面层采用的材质、胶粘剂等应符合设计要求和国家、行业现行产品标准的规定，如软木类地板应符合《软木类地板》LY/T1657的规定；胶粘剂应符合《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583的规定，并提出检验方法。

7.5.7 本条规定软木类地板面层采用的材料或产品进入施工现场应进行验收和复验及其检验方法。通常，软木地板至少应复验其密度、初始压缩度、抗拉强度等；软木复合地板至少应复验其初始压缩度等。

7.5.8、7.5.9 强调毛地板必须进行防腐、防蛀处理；铺设必须牢固、平整，粘贴无空鼓、松动，脚踩检验时不应有明显的声响。

Ⅱ 一般项目

7.5.10～7.5.13 强调面层应缝隙严密，接头错开，板面无翘曲，踢脚线高度一致。明确了软木类地板面层施工质量的允许偏差应符合本规范表7.1.11的规定。

8 分部（子分部）工程验收

8.0.1 本条为建筑地面工程子分部工程合格的评定基础。

8.0.2 本条提出验收建筑地面工程时工程质量检查控制资料，均可符合保证工程质量验收的要求。

8.0.3 本条对建筑地面工程安全和功能项目检验提出了具体规定，以符合现行国家标准《统一标准》的要求。

8.0.4 本条对建筑地面工程观感质量检验提出了具体规定，以符合现行国家标准《统一标准》的要求。

附录A  不发生火花（防爆的）建筑地面材料

及其制品不发火性的试验方法

本附录主要满足本规范第5.7节不发火（防爆）面层中第5.7.3条所规定采用的A.1不发火性的定义和A.2试验方法的参考资料，以指导试验。