ICS 91.100.99

Q 10

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG

JG/T ××××—200×

建筑玻璃用透明隔热涂料

Transparent thermal insulation coatings for building glass

（征求意见稿）

200× -××-××发布

200× -××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

- 前    言

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：深圳市嘉达高科产业发展有限公司、江苏晨光涂料有限公司。

本标准参加起草单位：中国建筑材料检验认证中心、国家工程复合材料检测中心、南京工业大学、深圳市多纳科技有限公司、教育部先进涂料工程研究中心、深圳景江化工有限公司、深圳市得汛科技有限公司、华南理工大学建筑节能研究中心、广州市白云化工实业有限公司、深圳市永益纳米技术有限公司、佛山市福派涂装系统有限公司、深圳市标准技术研究院、国家建筑材料测试中心、上海百默化工科技有限公司、昆山慧通节能环保科技有限公司、厦门联邦科技控股有限公司、深圳市德厚科技有限公司、深圳大学。(送审稿前确定)

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

- 建筑玻璃用透明隔热涂料

  - 范围

本标准规定了建筑玻璃用透明隔热涂料的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于以合成树脂或合成树脂乳液为基料，与功能性颜填料及各种助剂配制而成的，施涂于建筑玻璃表面的透明隔热涂料。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1728-1979  漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1733-1993  漆膜耐水性测定法(neq ΓOCT 9.403:1980)

GB/T 1766  色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 2680-1994  建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定(neq ISO 9050:1990)

GB/T 3186  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样(idt ISO 15528)

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法(mod ISO 3696)

GB/T 6739-2006  色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度(idt ISO 15184:1998)

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9265-1988  建筑涂料 涂层耐碱性的测定(neq JIS K 5663:1981)

GB/T 9266-1988  建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定(neq JIS K 1663:1981)

GB/T 9271-2008  色漆和清漆  标准试板(mod ISO 1514:2004)

GB 9278  涂料试样状态调节和试验的温湿度(idt ISO 3270)

GB/T 9279-2007  色漆和清漆 划痕实验(idt ISO 1518:1992)

GB/T 9286-1998  色漆和清漆 漆膜的划格试验(eqv ISO 2409:1992)

GB/T 9750  涂料产品包装标志

GB 11614  浮法玻璃(neq JIS R 3202；EN 572-2)

GB/T 13491  涂料产品包装通则

GB 18581  室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量(neq 欧共体指令1999/10/EC)

GB 18582  室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

HG/T 2458-1993  涂料产品检验、运输和贮存通则

JG/T 25-1999  建筑涂料 涂层耐冻融循环性测定法

ISO 11507:2007  色漆和清漆 涂层暴露于人工风化 暴露于荧光紫外灯和水

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 建筑玻璃用透明隔热涂料  Transparent thermal insulation coatings for building glass

建筑玻璃用透明隔热涂料是以合成树脂或合成树脂乳液为基料，与功能性颜填料及各种助剂配置而成的，在建筑玻璃表面施涂后能形成表面平整的透明涂层，具有较高的红外线阻隔效果的涂料。

  - 分类和标记

    - 分类

4.1.1  按产品的组成分为溶剂型(S)和水性(W)两种类型。

4.1.2  按遮蔽系数的范围，分为I型、II型和III型。

    - 标记

按产品名称、组成类型、遮蔽系数范围顺序标记。

BLGR –     –

遮蔽系数范围：I；II；III

组成类型：S；W

名称代号	：玻璃隔热涂料

    - 标记示例

示例1：建筑玻璃用溶剂型透明隔热涂料，遮蔽系数为I型  BLGR – S – I

示例2：建筑玻璃用水性透明隔热涂料，遮蔽系数为II型  BLGR – W – II

  - 要求

5.1.  产品的物理性能应符合表1的要求。

表1  物理性能

| 序号 | 项 目 |  |  | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S型 | W型 |
| 1 | 容器中状态 |  |  | 无分层、无絮凝 |  |
| 2 | 漆膜外观 |  |  | 正常 |  |
| 3 | 低温稳定性 |  |  | --- | 不变质 |
| 4 | 干燥时间，h |  | 表干(自干型) | ≤2 | ≤1 |
|  |  |  | 烘干(烘烤型) | ≤0.5或商定 |  |
| 5 | 附着力(划格法，1 mm)，级 |  |  | ≤1 |  |
| 6 | 硬度(擦伤) |  |  | ≥H |  |
| 7 | 耐划伤性(100 g) |  |  | 未划伤 |  |
| 8 | 耐水性 |  |  | 96 h无异常 |  |
| 9 | 耐碱性 |  |  | 48 h无异常 |  |
| 10 | 涂层耐温变性(5次循环) |  |  | 无异常 |  |
| 11 | 耐紫外老化性 | 外观 |  | 240 h不起泡、不剥落、无裂纹 |  |
|  |  | 粉化，级 |  | 0 |  |
|  |  | 附着力，级 |  | ≤1 |  |

5.2.  产品的光学性能应符合表2的要求。

表2  光学性能

| 序号 | 项 目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I型 | II型 | III型 |
| 1 | 遮蔽系数 | ≤0.6 | >0.60，≤0.7 | >0.70，≤0.8 |
| 2 | 可见光透射比，% | ≥50 | ≥60 | ≥70 |
| 3 | 可见光透射比保持率，% | ≥95 |  |  |
| 4 | 紫外线透射比，% (根据用户要求决定是否进行检测) | 商定 |  |  |

5.3.  产品的有害物质限量应符合表3的要求。

表3  有害物质限量

| 序号 | 项 目 |  | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 溶剂型 | 水性 |
| 1 | 挥发性有机化合物含量(VOC)，g/L |  | ≤750 | ≤120 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和，% |  | ≤45 | ≤0.03 |
| 3 | 游离甲醛，mg/kg |  | --- | ≤100 |
| 4 | 可溶性重金属，mg/kg | 铅 Pb | ≤90 |  |
|  |  | 镉 Cd | ≤75 |  |
|  |  | 铬 Cr | ≤60 |  |
|  |  | 汞 Hg | ≤60 |  |

  - 试验方法

    - 取样

产品按GB/T 3186的规定进行取样。取样量根据检验需要而定。

    - 试验的一般条件

6.2.1  试验环境

试板的状态调节和试验的温湿度应符合GB 9278的规定。

6.2.2  试验样板的制备

6.2.2.1  单组分产品：未明示稀释比例时，搅拌均匀后制板；有明示稀释比例时，按明示稀释比例加水搅拌均匀后制板，明示稀释比例为某一范围时，取中间值。

6.2.2.2  双组分产品：按规定的组分配比混合均匀并放置规定的熟化时间后制板。

6.2.2.3  本标准中检验用试板的底板为符合GB 11614的浮法玻璃板(厚度为5 mm)，测试遮蔽系数、可见光透射比和紫外线透射比所用的玻璃板还需符合表4的要求。

表4  玻璃板光学性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 遮蔽系数 | 0.96 ~ 0.97 |
| 可见光透射比，% | 88 ~ 90 |
| 紫外线透射比，% | 58 ~ 60 |

6.2.2.4  试板的表面处理按GB/T 9271-2008中7的规定进行。

6.2.2.5  采用自动涂布机在玻璃的无锡面制样，湿膜制备器规格为75 μm，涂刷1道。各检验项目的试板尺寸和养护时间应符合表5的规定。

表5  试板

| 检验项目 | 尺寸，mm × mm × mm | 养护期，d |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 溶剂型 | 水性 |
| 漆膜外观、干燥时间 | 100 × 100 × 5 | --- |  |
| 附着力、硬度 | 200 × 150 × 5 | 14 | 7 |
| 耐划伤性、耐水性、耐碱性、涂层耐温变性 | 100 × 100 × 5 | 14 | 7 |
| 耐紫外老化性、遮蔽系数、 可见光透射比、紫外线透射比 | 与符合GB/T 2680-1994 要求的分光光度计相匹配 | 14 | 7 |

注：常温固化型涂料产品的试板养护期较长，为方便操作，可按涂料供应商提供的烘烤条件进行加速固化后试验，所有制板项目烘烤固化后在标准条件下放置1 h后测试。

    - 容器中状态

打开包装容器，肉眼观察无分层、无絮凝，易于混合均匀，则可视为合格。

    - 漆膜外观

将试板的一边呈水平方向，另一边与水平面成约85º角竖放，放置24 h。目视观察涂膜，若无针孔、流挂、鱼眼、气泡、裂纹和杂质，涂膜透明均匀，则认为“正常”。

    - 低温稳定性

将试样装入约200 ml的塑料或玻璃容器(高约100 mm，直径约50 mm，壁厚约0.23 ~ 0.27 mm)内，大致装满，密封，放入(– 5 ± 2)℃的低温箱中，18 h后取出容器，再于6.2.1条件下放置6 h。如此反复三次后，打开容器，搅拌试样，观察有无硬块、凝聚及分离现象，如无则认为“不变质”。

    - 干燥时间

按GB/T 1728-1979规定进行，其中表干按乙法、烘干按甲法进行。

    - 附着力

按GB/T 9286-1998规定进行。

    - 硬度

按GB/T 6739-2006规定进行。

    - 耐划伤性

按GB/T 9279-2007规定进行。在划针上给定负荷100 g进行划伤试验，试验后对着垂直于划过的方向与试验试板成45º角进行目视观察，辨别不出伤痕则评为“未划伤”。

    - 耐水性

按GB/T 1733-1993甲法规定进行。将三块试板浸入GB/T 6682规定的三级水中，如三块试板中有两块未出现起泡、掉粉、明显变色等涂膜病态现象，可评定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

    - 耐碱性

按GB/T 9265-1988规定进行。如三块试板中有两块未出现起泡、掉粉、明显变色等涂膜病态现象，可评定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

    - 涂层耐温变性

按JG/T 25规定进行，做5次循环，[(23 ± 2)℃水中浸泡18 h，(– 20 ± 2)℃冷冻3 h，(50 ± 2)℃热烘3 h为一次循环]。三块试板中至少应有二块未出现粉化、开裂、起泡、剥落、明显变色等涂膜病态现象，可评定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

    - 耐紫外老化性

按ISO 11507:2007规定进行。用UVA(340)灯作为光源，将试板置于试验条件能满足黑板温度为(60 ± 3)℃、辐照度为0.68 W/m2、干相(无凝露)的荧光紫外老化机中。外观和粉化按GB/T 1766进行评定，附着力按GB/T 9286-1998规定进行。

    - 遮蔽系数

按GB/T 2680-1994中3.9规定进行。

    - 可见光透射比

按GB/T 2680-1994中3.1规定进行。

    - 可见光透射比保持率

可见光透射比保持率的计算按式(1)：

|  |  |  | VCR = τv1 / τv0 × 100 | ּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 式中： | VCR | — 试样的可见光透射比保持率，%； |  |  |
|  | τv1 | — 紫外老化后试样的可见光透射比，%； |  |  |
|  | τv0 | — 紫外老化前试样的可见光透射比，%。 |  |  |

    - 紫外线透射比

按GB/T 2680-1994中3.10规定进行。

    - 有害物质限量

溶剂型产品按GB 18581规定进行，水性产品按GB 18582规定进行。

  - 检验规则

    - 检验分类

7.1.1  产品检验分出厂检验和型式检验。

- 7.1.2  出厂检验项目包括容器中状态、涂膜外观、干燥时间。

- 7.1.3  型式检验项目包括本标准所列的全部技术要求。型式检验按下述情况执行：

a)	在正常生产情况下，型式检验项目为一年检验一次。

b)	在HG/T 2458-1993中3.2规定的其它情况下亦应进行型式检验。

    - 检验结果的判定

7.2.1  单项检验结果的判定按GB/T 8170-2008中修约值比较法进行。

7.2.2  产品检验结果的判定按HG/T 2458-1993中3.5规定进行。

  - 标志、包装和贮存

    - 标志

按GB/T 9750的规定进行。

    - 包装

溶剂型产品按GB/T 13491中一级包装要求的规定进行，水性产品按GB/T 13491中二级包装要求的规定进行。

    - 贮存

产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射。溶剂型产品应隔绝火源、远离热源，水性产品冬季时应采取适当防冻措施。产品应根据树脂或乳液类型定出贮存期，并在包装标志上明示。